ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

МИКРОСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ НАХОДЯЩИХСЯ В РАВНОВЕСНОМ СОСТОЯНИИ

Цель работы - исследовать изменение микроструктуры железоуглеродистых сплавов (область сталей) в зависимости от их химического состава и температуры.

Содержание работы

При изучении микроструктуры железоуглеродистых сплавов следует особое внимание обратить на то, что в рассматриваемом диапазоне температур железо (Fe) имеет две кристаллические модификации:

а) при Т больше 910°С до 1392°С - Fe- кристаллическая решетка гранецентрированного куба (ГЦК);

б) при T меньше 910°С – Fe кристаллическая решетке объемноцентрированного куба (ОЦК).

Углерод образует с железом следующие фазы:

1. Аустенит (А) - твердый раствор С в - Fe(атомарное распределение атомов С в междоузлиях кристаллической решетки ГЦК), может растворить до 2% С.

2. Феррит (Ф) - твердый раствор С в - Fe(атомарное распределение атомов С в междоузлиях кристаллической решетки ОЦК), может растворить до 0,02% С.

3. Цементит (Ц) - химическое соединение Fe3C, содержащее 6,67% С.

А, Ф, Ц - три основный твердые фазы, входящие в состав железоуглеродистых сплавов.

Различная растворимость С в различных модификациях Fе играет решающую роль в превращениях, происходящих в железоуглеродистых сплавах при изменении температуры, а также в термической обработке стали.

Следует отметить, что А и Ф обладают невысокой твердостью (~800 МПа), но высокой пластичностью, Ц имеет высокую твердость (~8000 МПа) и очень хрупок.

Рассматривать превращения, происходящие в железоуглеродистых сплавах удобно с помощью диаграммы состояния Fe – Fe3С, которая является графическим представлением фазового и структурного состояния железоуглеродистых сплавов в зависимости от температуры и химического состава (рис.1).

Рис. 1. Упрощенная диаграмма равновесного состояния 
сплавов Fe - Fe3C

Здесь ACD - линия начала кристаллизации сплавов (линия ликвидус); AECF - линия окончания кристаллизации сплавов (линия солидус), PSK- линия перлитного или эвтектоидного превращения (соответствует температуре перестройки решетки при охлаждении А, содержащего 0,8 % С); GS - линия превращения А в Ф при охлаждении (зависимость температуры перестройки кристаллической решетки от концентрации С в А); SЕ - линия предельной растворимости С в А (зависимость растворимости С в Fe от температуры).

Как известно, железоуглеродистые сплавы делятся на две группы в зависимости от содержания углерода (С): а) стали (С<2%);б) чугуны (С >2%).

Используя диаграмму, рассмотрим превращения, происходящие при охлаждении сталей, наиболее характерных по содержанию С, из жидкого состояния до 0°C.

Превращения в стали, содержащей 0,8%С, можно записать следующим образом:

Ж(0,8)(АСD)Ж+А(АЕСF)А(0,8)(PSK)(Ф+Ц)=Перлит (П)

Образующийся в процессе охлаждения перлит (П) представляет собой грубодисперсную механическую смесь кристаллов Ф и Ц, причем Ц имеет характерную пластинчатую форму (рис.1). Температура образования П - 727°С (PSK). Содержание С в П равно 0,8%. П называют эвтектоидом, поэтому сталь такого состава (0,8%С) называется эвтектоидной, а превращение А(0,8) в П эвтектоидным.

Превращения при охлаждении доэвтектоидной стали, содержащей 0,4%С можно записать:

Ж(0,4)(АСD)Ж+А(АЕСF)А(0,4)(GS)А(0,40,8)+Ф (PSK)П+Ф

Отличительной особенностью превращений при охлаждении сталей доэвтектоидного состава является выделение ниже линии GS кристаллов Ф, при этом состав А приближается к эвтектоидному.

Превращения при охлаждении заэвтектоидной стали, содержащей 1,2%С можно записать:

Ж(1,2)(АСD)Ж+А(АЕСF)А(1,2)(SE)А(1,20,8)+ ЦII(PSK)П+ЦII

Выделение ЦII в сталях заэвтектоидного состава происходит по границам зерен А в виде объемной сетки, которая создает на границах А сплошные хрупкие прослойки, резко уменьшающие пластичность стали. Здесь проявляется значительное влияние структуры материалов на их свойства. Несмотря на то, что механические свойства стали, во многом, определяются ее составом (рис. 2), существенное влияние оказывает также форма частиц Ц, их величина и расстояние между ними.

Рис. 2. Пластичность (1) и твердость (2) стали

Так, в П частицы Ц представляют собой пластины неправильной формы, острые края которых являются местами, где могут возникать трещины. В результате специальной термической обработки форма частиц Ц становится более округлой, что уменьшает вероятность возникновения трещин. Возможно разбиение объемной сетки ЦII также с образованием мелких округлых частиц Ц, равномерно распределенных в Ф. Существуют способы уменьшения величины частиц Ц, при этом, естественно, количество частиц увеличивается, и расстояние между ними уменьшается. Такое воздействие на параметры системы частиц существенно влияет на прочностные и пластические характеристики механической смеси феррита и цементита (см. “Отпуск стали”, “Дисперсионное упрочнение”). Таким образом, изменяя структуру при неизменном составе, можно оптимизировать свойства стали.

При рассмотрении чугунов следует обратить внимание на то, что: чугуны подразделяются на белые, серые литейные, ковкие и высокопрочные. В белых чугунах С входит в состав Ц, а в остальных - в состав графита. Появление графита возможно при достаточно малой скорости охлаждения, которая приводит к образованию графита из жидкой фазы, а также при выдержке в области высоких температур (вблизи линии PSK), сопровождающейся распадом Ц на А или Ф и графит.

Большое количество Ц делает белый чугун чрезвычайно хрупким, в связи с этим плохо поддающимся механической обработке и ненадежным в конструкциях. Поэтому его чаще используют в литом состоянии как инструментальный материал и для передела в ковкий чугун или сталь.

В технике наиболее широко применяются серый литейный, ковкий и высокопрочный чугуны (рис.3).

Рис. 3. Форма включений графита в чугунах: 
серый литейный (а), ковкий (б), высокопрочный (в)

Они отличаются друг от друга формой включений графита, существенно влияющей на механические свойства. В литейном чугуне графит заключен в полости, имеющих изогнутую форму с острыми краями (рис. 3а), которые играют роль трещин, вследствие чего литейный чугун обладает низкой прочностью и пластичностью. В ковком, и особенно в высокопрочном чугуне, форма включений графита более округла (рис.3, б, в), что способствует появления трещин и тем самым, уменьшает вероятность хрупкого разрушения.

В работе определяется связь между составом, структурой и свойствами железоуглеродистых сплавов. Микроструктуры рассматриваются с помощью микроскопа ММУ-3. При наблюдении микроструктур железоуглеродистых сплавов Ф выглядит светлым, П - темным (возможна радужная окраска), сетка Ц – светлой.

Рассматривая микроструктуры, необходимо:

а) определить примерное содержание С в сталях.

б) выявить образцы серого литейного, ковкого и высокопрочного чугунов;

в) зарисовать схематически характерные микроструктуры сталей (доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной) и серого литейного, ковкого и высокопрочного чугунов.

# МАРКИРОВКА СТАЛЕЙ

Углеродистые качественные стали маркируются двузначными числами 05, 08, 10, 15, 20,..., 85, обозначающими среднее содержание углерода в сотых долях процента.

Стали 05, 08, 10 - низкоуглеродистые, малой прочности и твердости (<1430 МПа) и высокой пластичности, хорошо свариваются. Применяют для деталей, получаемых холодной штамповкой и глубокой вытяжкой.

Стали 15, 20, 25 - низкоуглеродистые, пластичны, невысокой прочности и твердости (<1700 МПа), хорошо штампуются и свариваются. Применяют как конструкционные для изделий небольших размеров, невысокой прочности (крепежные детали, втулки, малонагруженные шестерни). При необходимости поверхностный слой насыщают углеродом (цементация) для придания высокой твердости и износостойкости поверхности после термической обработки.

Стали 30, .....,55 - среднеуглеродистые, имеют более высокую прочность и твердость (< 2550 МПа), но меньшую пластичность, чем низкоуглеродистые. Их применяют как конструкционные для деталей небольшого сечения. Подвергаются улучшению - закалке и высокому отпуску (см. “Закалка стали” и “Отпуск стали”).

Стали 60, ....., 85 - высокоуглеродистые, обладают еще большей прочностью и твердостью (< 3020 МПа), но меньшей пластичностью. Применяются как рессорно-пружинные после закалки и среднего отпуска (см. “Закалка стали” и “Отпуск стали”).

Стали с содержанием углерода более 0,8% используются в качестве инструментальных. Такие стали маркируются У7, У8, У9, У10,…,У13. Здесь число соответствует содержанию углерода в десятых долях процента. Они подвергаются неполной закалке и низкому отпуску.

# Оборудование и материалы

1. Набор стальных и чугунных образцов.

2. Микроскоп ММУ-3 с телевизионной приставкой.

## Порядок выполнения работы

1. Рассмотреть с помощью микроскопа ММУ-3 микроструктуры сталей и чугунов.

2. Составить последовательность образцов сталей и определить образцы из серого литейного, ковкого и высокопрочного чугунов;

3. По требованию преподавателя измерить твердость образцов сталей в выбранной последовательности.

4. Зарисовать схематически микроструктуры трех сталей (доэвтектоидной, эвтектоидной и заэвтектоидной) и серого литейного, ковкого и высокопрочного чугунов.

#### Содержание отчета

#### 1. Цель работы.

#### 2. Диаграмма состояния сплавов.

3. Схематические изображения зарисованных микроструктур сталей и литейного, ковкого и высокопрочного чугунов;

4. Краткий анализ полученных результатов.

#### Контрольные вопросы

1. Какие фазы входят в состав железоуглеродистых сплавов.

2. Какие превращения происходят в сталях различного состава при охлаждении из жидкого состояния?

3. На каких линиях диаграммы состояния сплавов начинается выделение Ц при охлаждении?

4. Какие линии диаграммы состояния соответствуют началу выделения Ф при охлаждении?

5. Какие процессы, происходящие в сплавах, связаны с перестройкой решетки у железа?

6. Как и почему форма графитных включений влияет на механические свойства чугунов?

#### Литература

1. Сидорин И.И. Основы материаловедения. - М.: Машиностроение, 1976, гл. IV.

2. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1986, гл.3.