ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ СПЛАВОВ-ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ Fe-Ni

Цель работы - на примере исследования концентрационной зависимости теплового расширения системы Fe-Ni изучить эффект аномально малого теплового расширения.

Содержание работы

Основные сведения о тепловом расширении кристаллических тел приведены в работе «Исследование концентрационной зависимости теплового расширения сплавов – твердых растворов». Однако в некоторых системах, например, Fe-Ni, Fe-Ni-Co, Fe-Cr-Co, Fe-Ni-Cu, имеются сплавы с аномально низким коэффициентом теплового расширения.

Например, в системе Fe-Ni таким является сплав железа с 36% Ni -инвар (“неизменный”).

Важно отметить, что малое значение коэффициентов теплового расширения у инварных сплавов сохраняется только при нагреве в интервале температур ниже точки Кюри, - температуры, при которой исчезают ферромагнитные свойства материала. Выше этой температуры они расширяются как обычные металлические сплавы. Это указывает на то, что аномально малое тепловое расширение этих сплавов имеет ферромагнитную природу. Другой отличительной особенностью инварных сплавов является большая положительная объемная магнитострикция – увеличение объема ферромагнетика под действием магнитного поля, в том числе и собственного магнитного поля, заключенного внутри доменов – небольших областей, намагниченных до насыщения.

При нагревании в интервале температур ниже точки Кюри намагниченность доменов уменьшается. Это приводит к уменьшению величины магнитострикции, что частично или полностью компенсирует тепловое расширение инварных сплавов. Таким образом, общее тепловое расширение инварных сплавов (до точки Кюри) складывается из двух составляющих: L = T + mc, где T - коэффициент линейного теплового расширения, связанный с обычным тепловым расширением, (T > 0). mc - коэффициент линейного теплового расширения, обусловленный магнитострикционным сжатием (mc<0).

На основе системы Fe-Ni создают сплавы с заданными коэффициентами теплового расширения.

Инвар (36Н) - сплав железа с Ni (36%) имеет весьма низкое значение L = 1,5·10-6 K-1 в интервале температур -60° - +100°С. Точка Кюри этого сплава k = 230°C. Инвар используется для изготовления термобиметаллов, а также деталей, требующих высокой стабильности размеров при изменении температуры.

Суперинвар (32НКД) - сплав железа с Ni (32%), Сo (4%) и Cu (0,7%) в интервале температур -60 - +100°С имеет L = 1,0·10-6 К-1.

Ковар (29НK) - сплав на основе железа с Ni (29%) и Сo (17%). Ковар имеет L = 5,5·10-6 К-1, близкий к коэффициенту расширения твердых (тугоплавких) стекол в интервале -70 - +420°С, поэтому он широко используется для соединения с твердыми стеклами.

Платинит (47НД) - сплав на основе железа с добавлением Ni (47%) и Cu (5%). Его L =10·10-6 К-1 в интервале -70 - +440°С близок к коэффициенту расширения платины и мягких (легкоплавких) стекол, поэтому его применяют в спаях с этими стеклами.

Средний коэффициент линейного теплового расширения для интервала температур T рассчитывается по формуле:

L = L/(L0·T),

здесь L0 - длина образца при исходной температуре t0, L - абсолютное удлинение образца в интервале T= t - t0, где t -конечная температура данного интервала.

В связи с тем, что в этой системе имеются сплавы с аномально низкими значениями L, при определении L вводится поправка n1 на тепловое расширение кварцевой системы, в которой находятся образец (рис.1):

L = n + n1 ,

где n - показания индикатора, с учетом цены деления m, фиксируемые в процессе опыта, а величина n1 определяется по формуле: n1= L0·Lк·T, где Lк= 0,5·10-6 K-1 – коэффициент линейного теплового расширения кварца.

Рис. 1. Лабораторная установка

Оборудование и материалы

1. Установка для проведения исследований (рис.1), в которую входят термостат 4, кварцевые трубки 2, кварцевые стержни 5, индикаторы 6, термопара 7, подключенная к цифровому вольтметру 8.

2. Набор образцов (1) системы Fe-Ni.

Порядок проведения работы

1. Ознакомиться со схемой установки (рис.1).

2. Зарегистрировать начальные отсчеты n0 по положению больших стрелок всех индикаторов 6, данные занести в таблицу в строку, соответствующую начальной T= 0.

3. Определить цену деления индикаторов – m. Внести в таблицу.

4. Измерения проводить, используя прилагаемую инструкцию по проведению эксперимента.

5. Рассчитать n1 и L= n - n0 + n1. Результаты занести в таблицу.

6. На основании полученных результатов рассчитать L всех образцов по формуле L =L/(L0·T) для максимального интервала температур T= 180 К при L0=75,0 мм.

7. Построить графические зависимости L от T для всех образцов и L от % Ni в сплаве.

| Fe % |  | 100 |  | 77,5 |  | 64 |  | 58 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni % |  | 0 |  | 22,5 |  | 36 |  | 42 |  | 100 |  |
| m, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т, К | n1, мм. | n, мм. | L | n, мм. | L | n, мм. | L | n, мм. | L | n, мм. | L |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L, K-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА

Измерение температуры в данной работе производится с помощью термопары, подключенной к цифровому вольтметру. Термопара (7) (рис. 1) представляет собой два проводника из разных металлических материалов, два конца которых спаяны и имеют температуру измеряемого объекта (“горячий спай”), а другие два конца присоединены к измерительному прибору (“холодный спай”) и имеют температуру окружающей среды. Как известно, за счет разницы температуры между “холодным спаем” Т1 и (“горячим спаем”) Т2 возникает разность потенциалов (ТермоЭДС или ТЭДС), величина которой пропорциональна Т= Т2 - Т1 и регистрируется измерительным прибором.

Измерение ТЭДС с помощью вольтметра В7-34 А:

1. Убедится в том, что термопара подключена к клеммам Hx, Lx

2. Включить тумблер “СЕТЬ” на вольтметре.

3. Включить кнопки: “U=“- измерение постоянного напряжения, “Т0” -время измерения, “АВП” - автоматический выбор предела измерения.

4. Произвести измерение ТЭДС в вольтах. Перевести в милливольты.

5. По таблице соответствия определить величину Т. Если величина Т составляет менее ±3 К (±0,12 мв), то можно приступать к измерениям, считая Т= 0. В противном случае следует обратиться к преподавателю.

6. Так как нагрев до максимального значения Т=180 К после включения кнопки “Нагрев” на пульте установки будет происходить быстро (в течение 10 минут) рекомендуем заранее ознакомиться со всей таблицей соответствия ТЭДС и Т.

7. Включить тумблер “Сеть” на пульте установки. Убедиться в том, что выключено “Охлаждение”.

8. Включить кнопку “Нагрев”. Через каждые 20 К фиксировать показания индикаторов n в мм с учетом цены деления m до значения Т=180 К.

9. Выключить “Нагрев”. При необходимости включить “Охлаждение”.

10. Перейти к пункту 5 Порядка проведения работы.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТЭДС И Т

| ТЭДС, мВ | 0,00 | 0,80 | 1,61 | 2,43 | 3,26 | 4,10 | 5,73 | 6,53 | 7,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, К | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |

Содержание отчета

1. Цель работы

2. Схема установки.

3. Формула расчета L.

4. Таблица с результатами.

5. Расчет погрешности определения L для Ni.

6. Графики зависимости L от T для всех образцов и L от состава сплава (%Ni).

7. Краткий анализ полученных результатов.