ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ТЕРМОБИМЕТАЛЛА

Цель работы - исследовать зависимость деформации термобиметалла от температуры.

Содержание работы

Термобиметалл представляет собой пластину, состоящую из двух жестко соединенных слоев металлов с резко отличающимися коэффициентами теплового расширения. Слой с большим значением коэффициента теплового расширения принято называть активным, а с малым – пассивным.

При изменении температуры термобиметаллическая пластина упруго изгибается. Стрелу прогиба f пластины, свободно лежащей на двух опорах (рис. 1), можно вычислить по формуле:

f = 3/16·[b2·(1-2)/(h1+h2)]·T,

где b- длина пластины между опорами, 1, 2- температурные коэффициенты расширения активного и пассивного слоев, h1, h2 – толщины слоев, Т - изменение температуры пластины. Равенство соблюдается, если E1·h12= E2·h12 , где E1, E2- модули упругости материалов слоев.

Требования к термобиметаллу: высокая чувствительность деформации f к изменению температуры; линейная зависимость деформации от температуры, причем деформация должна быть только упругой; размерная стабильность и постоянство свойств.

Для реализации этих требований материалы слоев термобиметалла должны иметь по возможности большую разницу между 1 и 2 , высокие пределы упругости и модули упругости, а также должны сохранять неизменными структуру и фазовое состояние в рабочем диапазоне температур.

В термобиметаллах материалом активного слоя может служить сплав железо - никель с содержанием никеля 20.. .25%, который в системе сплавов Fe-Ni имеет наибольший коэффициент теплового расширения (L= 20·10-6 K-1). Этот сплав является немагнитным и имеет аустенитную структуру. В качестве активной составляющей в термобиметалле могут использоваться также латуни (сплавы Cu и Zn), например, Л62, Л90.

Материалом пассивного слоя в термобиметаллах чаще всего служит сплав Fe с 36% Ni (Н36), называемый инваром (см. предыдущую лабораторную работу). В системе сплавов Fe-Ni он имеет наименьший коэффициент теплового расширения L= (1-1,5·10-6 К-1). Могут также применяться сплавы Н42, Н48, в которых содержание никеля соответственно 42 и 48%.

Термобиметаллы обозначаются символом ТБ и последующими четырьмя цифрами, например, ТБ0921. Первые две цифры отражают величину удельного изгиба (изгиб свободного конца термобиметаллической пластинки длиной 100 мм и толщиной 1 мм при нагревании на 1°С), две последние цифры обозначают коэффициент чувствительности термобиметалла (условная разность коэффициентов теплового расширения активного и пассивного слоев термобиметалла).

Термобиметаллы применяются для изготовления элементов приборов и устройств, чувствительных к изменению температуры (автоматические тепловые выключатели, тепловые реле, реле времени, элементы термометров и регуляторов температур и др.)

Рис. 1. Лабораторная установка

Оборудование и материалы

1. Установка (рис.1) для проведения исследований, в которую входят: термостат 2, кварцевый стержень 5, индикатор 4, термометр 6, опоры 3.

2. Термобиметаллическая пластина (1).

Порядок проведения работы

1. Ознакомиться со схемой установки, показанной на рис.1.

2. Внести в таблицу 1 исходные температуру опыта t0 и показания индикатора n0 в мм.

Таблица 1

| Т, С |  |
| --- | --- |
| n, мм. |  |

3. Включить термостат. Фиксировать изменение стрелы прогиба пластины через каждые 20° до 160°С, внося результаты в таблицу 1.

4. На основании полученных данных рассчитать величину стрелы прогиба пластины fэ = nn-n0 и приращения температуры Т = tn-t0. Результаты занести в таблицу 2.

Таблица 2

| T, K |  |
| --- | --- |
| fэ, мм. |  |
| fT,, мм. |  |

6. Построить экспериментальную кривую зависимости fэ от T.

7. Рассчитать и внести в таблицу 2 величину прогиба fT . Построить на том же графике теоретическую кривую зависимости величины прогиба fT от Т в исследуемом интервале температур. При расчетах использовать параметры ТБ пластины:

1= 15·10-6 К -1; 2= 1,5·10-6 К -1; h1+h2=2,4 мм; b= 160 мм.

Содержание отчета

- Цель работы.

2. Схема установки.

3. Расчетная формула для определения стрелы прогиба f термобиметаллической пластины.

4. Заполненная таблица 2.

5. График зависимости fэ и fT от T

Контрольные вопросы

1. Что называется термобиметаллами?

2. Из каких материалов изготовляются пассивный и активный слои термобиметалла?

3. Основные требования, предъявляемые к термобиметаллу.

4. Какими параметрами оценивается температурная чувствительность термобиметалла?

5. Какого знака напряжения возникают вблизи границы соединения в выпуклой и вогнутой частях термобиметалла?

6. Применение термобиметаллов.

Литература

1. Пятин O.K. Материалы в приборостроении и автоматике. - М.: Машиностроение, 1969, гл. 5, с.301, 3I7--32I.