ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ СПЛАВОВ-ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ

Цель работы - исследовать закономерности изменения удельного электросопротивления сплавов-твердых растворов в зависимости от химического состава и температуры.

Содержание работы

К основным электрическим характеристикам металлов относятся:

1) удельное электросопротивление 

2) температурный коэффициент удельного электросопротивления .

Как известно, высокая электропроводность металлов обеспечивается электронами проводимости. Длина распространяющихся по металлу электронных волн по порядку величины сравнима с периодом кристаллической решетки. Поэтому всякое нарушение строгой периодичности кристаллической решетки приводит к рассеянию электронных волн, т.е. к уменьшению их интенсивности по мере распространения в проводнике. Это проявляется в возрастании электрического сопротивления металла. У металла со строго периодической совершенной кристаллической решеткой электросопротивление было бы очень мало.

Одна из причин, вызывающих нарушение строгой периодичности заключается во влиянии различных несовершенств строения реальных металлических материалов: точечных, линейных (дислокации), поверхностных и объемных, называемых статическими искажениями.

В результате внешних воздействий на металлический материал, например, при пластическом деформировании, при закалке, при облучении частицами высоких энергий возрастает концентрация дефектов решетки, таких как вакансии, межузельные атомы и дислокации и соответственно увеличивается удельное электросопротивление. Значительная пластическая деформация повышает величину  на несколько процентов. Закалка и облучение могут вызвать еще больший эффект. Уменьшение степени дефектности деформированных, закаленных или облученных металлов путем их отжига понижает величину .

Присутствие в решетке металлического материала атомов внедрения и замещения вызывают точечные статические искажения. Особенно сильно искажают решетку атомы внедрения. Повышение концентрации примесных атомов и содержания атомов второго компонента сплава в твердом растворе (до некоторых пределов) приводит к увеличению удельного электросопротивления. Таким образом, имеется возможность регулировать величину  твердых растворов путем изменения их химического состава.

При приближении неупорядоченных двойных (бинарных) твердых растворов замещения, состоящих из атомов вида А и В, к эквиатомному составу имеет место наибольшее нарушение периодичности кристаллической решетки (рис.1а). В этом случае в решетке твердого раствора доли каждого из возможных атомных (ионных) соседств (А-А, А-В, В-В) по порядку величины сравнимы друг с другом. Равновесные расстояния между атомами во всех этих соседствах, как правило, различны, за счет чего и возникают значительные искажения кристаллической решетки. В результате можно ожидать, что эффект рассеяния электронных волн в таких растворах и, соответственно, значение удельного электросопротивления, окажутся наибольшими.

Рис. 1 Цепочки атомов А и В                                              Рис. 2. Пример влияния упорядочения               а) неупорядоченный твердый раствор 			                                         величину  твердых растворов

б) упорядоченный твердый раствор                                              системы.				 «медь-золото»

Если, однако, в твердом растворе имеет место дальний порядок в расположении атомов различных сортов (рис. 1, б), то периодичность кристаллической решетки сохраняется, и удельное электросопротивление твердого раствора в результате упорядочения в несколько раз снижается. На рис. 2 приведен пример влияния упорядочения при 25 и 50% Au на величину  твердых растворов системы «медь-золото».

Второй причиной нарушения строгой периодичности решетки являются тепловые колебания атомов относительно узлов кристаллической решетки, называемые динамическими искажениями. В первом приближении удельное электросопротивление металла, обусловленное тепловыми колебаниями решетки, зависит от абсолютной температуры по линейному закону.

Величина  может быть представлена в виде суммы двух составляющих, учитывающих, соответственно, рассеяние электронных волн на статических дефектах решетки 0 и на ее динамических искажениях Т:  = 0 + Т.Измеряя остаточное сопротивление 0 при понижении температуры можно получить информацию о степени совершенства строения материала (рис. 3)

Рис. 3. Зависимость  от			 температуры Т              Рис. 4. Измерительная 				установка

для металла

Величина, отражающая относительное изменение  при изменении температуры, называется температурным коэффициентом удельного электрического сопротивления :

= 1/·(d/dT), К-1.

На практике обычно пользуются средним значением р, относящимся к некоторому интервалу температур T (рис. 3):

ср= 1/·/T, К-1.

В лабораторной работе электрические свойства твердых растворов замещения исследуются на примере системы «медь-никель», которая характеризуется неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.

По указанию преподавателя, лабораторная работа производится либо по сокращенной, либо по расширенной программе. В первом случае в опыте используется комплект образцов I, во втором случае - комплект образцов II. Температуру образцов комплекта II можно увеличивать в процессе испытания с помощью нагревательного устройства.

Имеющиеся данные об образцах и результаты, полученные при проведении работы, заносятся в табл. 1 или 2 (в зависимости от номера комплекта).

Измерение электросопротивления образцов твердых растворов производится с помощью измерительного моста или другого измерительного оборудования (рис. 4).

Оборудование и материалы

1. Измерительный мост, предназначенный для измерения сопротивлений или другое измерительное оборудование.

2. Два комплекта образцов (I и II) медно-никелевых сплавов. Один из комплектов (II) помещен в нагревательное устройство.

##### Порядок проведения работы

1. Настроить измерительное оборудование в соответствии с приложенной инструкцией. Подключить образцы одного из комплектов.

2. Провести измерения для каждого из образцов комплекта, данные внести в таблицу.

Таблица 1

| № обр. | Хим. состав, (%) |  | S·107,м2 | L, м | R, Ом | , Ом·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Ni |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 100 | 0,66 | 1.53 |  |  |
| 2 | 20 | 80 | 0,49 | 1.29 |  |  |
| 3 | 40 | 60 | 0,34 | 0.612 |  |  |
| 4 | 60 | 40 | 0,49 | 0.94 |  |  |
| 5 | 67 | 33 | 0,66 | 1.42 |  |  |
| 6 | 80 | 20 | 0,66 | 1.32 |  |  |
| 7 | 100 | 0 | 0,28 | 1.53 |  |  |

Таблица 2

| № обр | Хим. состав (%) |  | S, м2 | L, м | R0, Ом | RT, Ом | , Ом·м | р К-1 | L, К-1 | R, К-1 | T, Ом·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 60 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 67 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 80 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Если работа проводится по расширенной программе, включить нагревательное устройство c комплектом II.

4. Измерять сопротивление RT образцов нагретых до 120°C.

5. Вычислить значение удельного электросопротивления для каждого сплава по формуле: = R·(S / L), Ом·м, где S -площадь поперечного сечения образца, м2, L - длина его рабочей части, м.

6. Вычислить значения средних температурных коэффициентов удельного электросопротивления  для всех сплавов. По указанию преподавателя вычисление может быть проведено с помощью приближенной формулы: ~ R=(RT - R0)/(R0·(t1 - t0)), не учитывающей эффект термического расширения образцов, здесь, RT - электрическое сопротивление образца, нагретого до t1; R0 - то же самое при исходной (комнатной) температуре t0. Более точная формула, учитывающая этот эффект R = -L, где R- средний температурный коэффициент электросопротивления образцов; L- средний температурный коэффициент линейного расширения исследуемых сплавов.

Данные о значениях L исследуемых сплавов можно получить у преподавателя или по результатам лабораторной работы «Исследование концентрационной зависимости теплового расширения сплавов – твердых растворов».

7. Вычислить величину удельного электросопротивления каждого сплава, нагретого до максимальной температуры по формуле: T= ·[1+·(t1-t0)], K-1.

8. На основании полученных данных построить концентрационные зависимости величин ,  и T системы Cu - Ni.

##### Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Схема измерительной установки (рис. 4).

3. Заполненная таблица 1 или 2.

4. Графики концентрационных зависимостей величин ,  и Т системы Сu - Ni.

5. Краткий анализ полученных результатов.

##### Контрольные вопросы

I. Какова физическая природа высокой электропроводности металлов?

2. Как и почему изменяется удельное электросопротивление металлов при пластической деформации, термообработке и облучении частицами высоких энергий?

3. Почему удельное электросопротивление неупорядоченных твердых растворов больше, чем чистых металлов?

4. Почему концентрационная зависимость  неупорядоченных твердых растворов проходит через максимум в окрестности эквиатомного состава?

5. Как и почему изменяется удельное электросопротивление твердых растворов при упорядочении?

##### Литература

1. Сидорин И.И. Основы материаловедения. - М.: Машиностроение, 1976, гл.ХХV, § I - 3.

2. Лившиц Б.Г., Крапошин B.C., Линецкий Я.С. Физические свойства металлов и сплавов. - М.: Металлургия, I960, гл.III, § I, 3- 6.

3. Арзамасов Б.Н. Материаловедение - М.: Машиностроение, 1986, - гл. 17.