ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ

Цель работы - исследовать закономерности изменения удельного электросопротивления сплавов - механических смесей в зависимости от их химического состава.

Содержание работы

Основные сведения об электропроводности металлов приведены в лабораторной работе «Исследование концентрационной зависимости удельного электросопротивления сплавов – твердых растворов». В данной работе изучается электропроводность сплавов, представляющих собой механические смеси двух нерастворимых друг в друге компонентов, образующих две фазы сплава.

Известно, что электросопротивление подобной двухфазной системы зависит от величины удельного электросопротивления каждого из компонентов, от химического состава сплава, представленного объемной долей компонентов и от структуры сплава. Однако, в противоположность твердым растворам, удельное электросопротивление () механической смеси никогда не выходит за пределы значений  чистых компонентов.

Рис. 1. Схема предельных случаев направления тока

На рис. 1 представлены схемы двух предельных случаев направления тока : а) вдоль фаз А и В, сгруппированных в виде непрерывных слоев, б) – поперек фаз.

Формула для расчета удельного электросопротивления сплава:

а) = (А·В)/( А· СВ+В· СА),

б)  = СА·А+ СВ·В ,

где СА , А, СВ, В - объемная доля и удельное электросопротивление компонента А и В, соответственно.

На рис. 2 представлены графики концентрационных зависимостей удельного электросопротивления сплавов для обоих случаев.

Рис. 2. Графики концентрационных зависимостей

Структура реальных сплавов – механических смесей является, как правило, промежуточной между двумя приведенными случаями. Соответственно и концентрационная зависимость величины  реальных сплавов должна находиться между кривыми а и б.

В работе экспериментально определяется конкретный вид концентрационной зависимости удельного электросопротивления для системы сплавов – механических смесей висмут (Bi)-кадмий (Cd).

Измерение величины электросопротивления образцов сплава производится с помощью измерительного моста (рис.3) или цифрового вольтметра .

Рис. 3. Измерительная установка

Оборудование и материалы

1. Измерительный мост или другое оборудование, предназначенное для измерения сопротивлений.

2. Комплект образцов сплавов системы Bi - Cd.

Порядок выполнения работы

1. Настроить измерительное оборудование, используя приложенную инструкцию. Подключить образцы комплекта.

- Провести измерения для каждого из образцов комплекта. Все данные внести в таблицу.

| - № - обр. | - Хим.состав, (%) |  | - S·106,м2 | - L, - м | - R, - Ом | - , - Ом·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Bi | - Cd | - 1,43 | - 0,270 |  |  |
| - 1 | - 0 | - 100 | - 1,43 | - 0,270 |  |  |
| - 2 | - 20 | - 80 | - 1,43 | - 0,270 |  |  |
| - 3 | - 40 | - 60 | - 1,43 | - 0,270 |  |  |
| - 4 | - 60 | - 40 | - 1,43 | - 0,270 |  |  |
| - 5 | - 80 | - 20 | - 1,43 | - 0,270 |  |  |
| - 6 | - 100 | - 0 | - 1,43 | - 0,270 |  |  |

3. Вычислить величину удельного электросопротивления  для каждого сплава исследуемой системы:

 =R · S/L.

4. На основе полученных данных построить концентрационную зависимость величины сплавов системы Bi - Cd.

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Схема измерительной установки (рис.3).

3. Заполненная таблица.

4. График концентрационной зависимости удельного электросопротивления  сплавов системы Bi - Cd.

5. Краткий анализ полученных результатов.