ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА НА МАГНИТНЫЕ СВОЙ7СТВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цель работы - исследовать изменение магнитных свойств железа в зависимости от концентрации легирующих элементов.

Содержание работы

Как известно, вещество, помещенное в магнитное поле напряженностью Н (А/м), приобретает намагниченность:

J = kм·Н (А/м),

где kм – безразмерный коэффициент магнитной восприимчивости. При этом в веществе будет присутствовать суммарное поле, магнитная индукция которого В (Тл) равна:

В = В0 + Ввн = 0·Н + 0·J = 0·Н + 0· kм·Н = 0··H

где 0 = 4·10-7 Гн/м, – магнитная постоянная,  = 1+ kм – относительная магнитная проницаемость, безразмерная величина, показывающая, во сколько раз магнитная индукция в веществе Ввн = 0·J больше магнитной индукции в вакууме В0 = 0·Н.

Все вещества по магнитным свойствам разделены на следующие группы: диамагнетики (<1), парамагнетики (>1), ферромагнетики (>>I), антиферромагнетики (>I), и ферримагнетики (>>I).

Рассмотрим физические причины высокого значения  ферромагнетиков. Известно, что электроны обладают спином и представляют собой подобие элементарных магнитов. Если электроны в атомах занимают разрешенные энергетические состояния парами, то спины электронов каждой пары будут противоположно направлены. Результирующий магнитный момент такой пары равен нулю. Спины неспаренных электронов окажутся не скомпенсированными. В результате чего может возникать результирующий магнитный момент, обеспечивающий парамагнитные и ферромагнитные свойства.

Для реализации ферромагнитного состояния необходимо выполнение двух условий:

во-первых, электронные оболочки атомов должны быть не полностью заполнены, в результате чего в атомных остатках присутствуют неспаренные электроны,

во-вторых, необходимо выполнение оптимального отношения межатомного расстояния (a) к диаметру орбиталей (d), содержащих неспаренные электроны (1,5 < a / d < 3,5). При этом становится энергетически выгодна параллельность спинов неспаренных электронов атомных остатков, вследствие чего возникает самопроизвольное (спонтанное) намагничивание.

Указанным двум условиям удовлетворяют некоторые переходные металлы: низкотемпературная модификация железа ( Fe), кобальт, никель и гадолиний.

У этих ферромагнетиков точка Кюри положительна. При отрицательных температурах ферромагнитные свойства проявляются у ряда редкоземельных металлов.

Известно, что ферромагнитные материалы в магнитном отношении разбиты на домены – малые области (10-1-100 мкм), спонтанно намагниченные до насыщения. Ориентация вектора намагниченности J домена совпадает с одним из немногих направлений в кристаллической решетке, называемых направлениями легкого намагничивания. Например, для ОЦК решетки Fe такие направления совпадают с ребрами куба ячейки ОЦК.

На рис. 1 схематично показано преобразование доменной структуры ферромагнитного кристалла в процессе намагничивания.

Рис. 1. Преобразование доменной структуры

В отсутствии внешнего поля (рис. 1 а) энергетически выгодна такая взаимная ориентация векторов намагниченности доменов, при которой магнитное поле замыкается внутри кристалла, а вне кристалла практически отсутствует. Стенки между доменами представляют собой тонкий (~10–3 мкм) граничный слой, в пределах которого направления магнитных векторов атомов постепенно меняется (рис. 2).

Если поместить кристалл во внешнее магнитное поле, то домены, векторы намагниченности которых составляют наименьший угол с направлением вектора напряженности внешнего поля (Н), будут увеличивать свои размеры за счет доменов, имеющих менее выгодную ориентацию вектора намагниченности (рис. 1 б, в). При этом междоменные стенки смещаются. В результате создается преимущественное направление результирующего вектора намагниченности в кристалле и, как следствие, возникает магнитное поле вне кристалла. По мере увеличения поля Н происходит поворот векторов намагниченности доменов, имеющих наименьший угол с Н, до полного совпадения с направлением поля (рис. 1 г). Если построить кривую намагничивания в координатах В - Н (рис. 3), то на начальном участке, пока величина Н мала, движение стенок носит обратимый характер. При возрастании H наблюдается быстрый рост В (участок ОВ), поскольку все большее число доменных стенок вовлекается в движение. Происходящий при этом рост благоприятно расположенных доменов обеспечивает основной вклад в результирующий вектор намагниченности ферромагнетика в направлении поля Н, а значит и в величину магнитной индукции В.

На этом участке намагничивание для реальных ферромагнетиков имеет необратимый характер, поэтому при снятии внешнего магнитного поля не происходит восстановления первоначальной доменной структуры, соответствующей рис.1а, следовательно, у ферромагнетика сохраняется остаточная индукция Вr. Для уменьшения величины индукции до нуля необходимо включить внешнее поле Н в противоположном направлении и довести его до величины Нс, называемой коэрцитивной силой.

Дальнейший процесс намагничивания - (участок ВС на рис. 3), соответствующий повороту векторов намагниченности доменов до совпадения с направлением поля Н носит обратимый характер и обеспечивает приближение суммарной намагниченности в направлении Н к насыщению ВS (рис.1 г).

Рис. 2. Направление магнитных векторов атомов

При температуре выше абсолютного нуля из-за дезориентирующего теплового воздействия всегда существуют спиновые моменты с неблагоприятной ориентацией. Их полная ориентация по направлению внешнего поля происходит только вблизи абсолютного нуля, а также при высоких значениях Н (процесс истинного намагничивания – парапроцесс), но вклад этого эффекта в общую намагниченность ферромагнетика незначителен (участок СД на рис. 3). На участках СД процесс намагничивания также носит обратимый характер.

###### Рис. 3. Кривая намагничивания

В случае идеального строения кристаллической решетки ферромагнетика процесс намагничивания будет полностью обратим на всех участках кривой намагничивания. Наличие в реальной кристаллической решетке ферромагнетиков дефектов таких, как точечные, дислокации, границы зерен и субзерен, двойники, дефекты упаковки, частицы химических соединений и др., затрудняет перемещение междоменных стенок, что требует дополнительной затраты энергии намагничивающего поля. Поэтому на процесс намагничивания и размагничивания влияют такие факторы, как величина зерна и его ориентировка в ферромагнетике, условия термической и других видов обработки, степень упорядочения твердых растворов, температура.

В данной работе изменение магнитных свойств железа в зависимости от концентрации легирующих элементов исследуется с помощью кривых намагничивания, построенных для следующих материалов:

- особо чистое железо (около 0,006% С) - образец № 5;

- технически чистое железо (около 0,02% С) - образец №2;

- сталь марки 35 (около 0,35% С) - образец № 1;

- сталь У10 (около 1% С) - образец № 4.

Все материалы находятся в отожженном состоянии. Испытания заключаются в намагничивании образцов и измерении их магнитной индукции при увеличении напряженности магнитного поля.

Установка (рис. 4) состоит из электромагнита, в обмотку которого подается постоянный ток. Между полюсами электромагнита помещается исследуемый образец 2, предварительно вставленный в измерительную катушку 3. Намагничивающий ток требуемой величины устанавливается с помощью источника тока по амперметру 4.

Трехполюсный переключатель 1 служит для изменения направления тока в обмотке электромагнита. В момент изменения направления тока намагничивающее поле меняет направление на противоположное, магнитный поток образца пересекает витки измерительной катушки, и индуцирует в ней э.д.с. электромагнитной индукции, величина которой пропорциональна магнитной индукции В исследуемого образца. Это вызывает отклонение стрелки милливеберметра. Индукция В рассчитывается по формуле:

В = /(2W·S)

где W – число витков измерительной катушки, S – площадь поперечного сечения образца,  - отклонение стрелки милливеберметра от исходного положения при изменении направления тока.

Для каждого образца необходимо вычислить величины В, полученные в процессе намагничивания.

Приборы и материалы

1. Измерительная установка.

2. Набор образцов.

##### Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться со схемой установки (рис. 4).

Рис. 4 Измерительная установка

2. Включить установку.

3. Размагнитить образцы:

- включить камеру размагничивания,

- внести образец в камеру вдоль оси и плавно вынести его на 0,2м.

- выключить камеру размагничивания.

4. Установить пределы измерения тока 100 мА. Включить ток в любом направлении.

5. Установить значение силы тока по амперметру, равное 0.

6. Вставить образец в измерительную катушку. Поместить катушку между полюсами электромагнита вниз контактами, зафиксировав ее положение фиксатором.

7. Устанавливая значения силы тока согласно табл. 1 и, изменяя его направление, снимать показания милливеберметра 1 и 2 (мВб). Результаты занести в табл. 1.

8. Вычислить и занести в табл. 1  = 2 – 1.

Таблица 1

| I, mA | H, KA/м | Образец 1 |  |  | Образец 2 |  |  | Образец 4 |  |  | Образец 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Н, KА/м | Образец 1 (состав) |  | Образец 2 (состав) |  | Образец 4 (состав) |  | Образец 5 (состав) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , мВб | В, Тл | , мВб | В, Тл | , мВб | В, Тл | , мВб | В, Тл |

Примечания

1. При установке силы тока свыше 100 мА следует переключить предел измерения тока на 1000 мА.

2. При установке тока больше очередного заданного значения следует размагнитить образец и только после этого продолжить измерения. В противном случае результаты измерений будут искажены.

3. Направление отклонения стрелки милливеберметра не имеет значения. Если при измерениях стрелка выходит за пределы шкалы, необходимо откорректировать ее положение. Для этого:

- выключить ток в цепи электромагнита;

- левый переключатель милливеберметра поставить в положение “Корректор” (крайнее по часовой стрелке);

- правой рукояткой поставить стрелку на середину шкалы;

- переключить левый переключатель в положение “Измерение” (среднее положение).

12. После окончания работы выключить установку.

13. Рассчитать и занести в табл. 2 значения В (Тл) при следующих параметрах величин, входящих в формулу: W = 40, S = 0,51·10-4 м2 , переводя в Вб.

14. На основании результатов построить для всех образцов на одном графике кривые намагничивания: B= В(H).

Содержание отчета

1. Схема установки.

2. Формула с указанием входящих в нее величин.

3. Заполненная табл. 2.

4. График В = В(H) для всех исследованных образцов.

5. Расчет погрешности определения В для стали 35 при Н= 0,2; 2,8 и 16 кА/м (предел измерения милливеберметра - 10 мВб, класс точности прибора - 0,5).

6. Краткий анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается физическая сущность процесса намагничивания ферромагнитных материалов.

2. В чем отличие процессов намагничивания идеального и реального ферромагнетиков?

3. В каких случаях проявляется необратимость процесса намагничивания, и чем она обусловлена?

4. Какие структурные факторы влияют на процесс намагничивания?

5. Как влияет изменение температуры ферромагнетика на его магнитные характеристики?

Литература

1. Сидорин И.И. Основы материаловедения. - М.: Машиностроение, 1976, гл. ХХII.

2. Лившиц Б.Г. м др. Физические свойства металлов и сплавов. - М.: Металлургия, 1980, гл. II.

3. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике - М.: Мир, 1977, том 7, гл. 37.

4. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1986, - гл. 15.