ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цель работы - исследовать влияние изменения структуры стали на ее основные магнитные характеристики.

Содержание работы

Общие вопросы процесса намагничивания ферромагнитных материалов были рассмотрены в работе “Исследование влияния химического состава на магнитные свойства ферромагнитных материалов”. В данной работе исследование влияния структуры на магнитные свойства производится на примере образцов одной из сталей (У10, 60Г, 45) после следующей термической обработки:

Закалка; закалка и низкий отпуск (200°С); закалка и средний отпуск (400°С); закалка и высокий отпуск (600°С).

Для измерений индукции насыщения, остаточной индукции, коэрцитивной силы, магнитных потерь и магнитной проницаемости ферромагнитных материалов, используется ферротестер.

Рис. 1. Схема установки

Согласно схеме установки (рис.1) внутри намагничивающей обмотки 1, длина которой значительно больше диаметра, расположены три измерительных катушки 2 (А, В и С), две из которых А и В имеют одинаковое число витков и включены последовательно навстречу друг другу. При прохождении переменного тока через намагничивающую обмотку в измерительных катушках возникает э.д.с. самоиндукции, при этом на концах с измерительной катушки С возникает сигнал в виде напряжения, пропорционального производной по времени напряженности магнитного поля dH/dt внутри намагничивающей обмотки, а напряжение на концах а и b последовательно соединенных катушек А и В, в отсутствии образца, равно нулю. При введении испытуемого образца 6 в рабочее пространство одной из измерительных катушек (А или В) на концах а и b возникает сигнал в виде напряжения, пропорционального производной по времени намагниченности образца - dJ/dt. Полученные сигналы проходят интегрирующие цепи 3, усилители 4 и попадают на отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки 5, в результате чего на экране прибора наблюдается полный цикл намагничивания (рис. 2).

Рис. 2. Полный цикл намагничивания

С приближением, вполне удовлетворяющим практическим требованиям, намагниченность образца J пропорциональна магнитной индукции В, то есть dJ/dtdB/dt .

В данной работе производится измерение магнитной индукции насыщения ВS , остаточной индукции Br, коэрцитивной силы Нc, дифференциальной магнитной проницаемости d. Для этого необходимо настроить ферротестер следующим образом:

1. Установить ручки прибора:

“EXCITING СURRENT” -: I, II в положение 8;

“СAL. DIV” - в положение 1;

“GAIN” I, III - без лишних усилий, в крайнее левое положение;

“INTEGRATOR” I, - черная 2;

“INTEGRATOR” II -черная 1;

“INTEGRATOR” III -черная 1;

“SELECTOR” - положение 1;

“INP. SEL” - “TEST-A”

2. Перевести сетевой переключатель на задней панели в положение “ON” (через 20 секунд на экране появится изображение);

3. Ручками “POSITION” I, II установить точку на экране электронно-лучевой трубки (луч I) и перекрестие осей (луч II) на середину координатной сетки;

4. В правое нижнее отверстие измерительной катушки, стоящей слева от прибора, вставить исследуемый образец в футляре (до ограничителя);

5. Ручками “GAIN” I, III и “POSITION” II установить концы петли гистерезиса (рис.2) в углы координатной сетки (по вертикали 60 мм, по горизонтали 50 мм,) при этом изображения петли гистерезиса и координатной сетки должны быть сформированы возможно более тонкими линиями (ручки “INTENSlTY” I, II и “FOCUS” I, II);

6. Произвести калибровку изображения следующим образом:

6.1. Переключатель “INP. SEL” перевести в положение “CALIBR-I”.

6.2. Ручкой со шкалой “CALlBR. VOLTAGE” установить изображение луча I по вертикали 60 мм, отсчитать по круговой шкале напряжение Vв (В).

6.3. Переключатель “INP. SEL” перевести в положение “CALIBR-III”.

6.4. Ручкой со шкалой “CALIBR. VOLTAGE” установить изображение луча I по горизонтали 50 мм. Отсчитать по шкале напряжение Vн (В).

6.5. Все данные свести в таблицу 1.

Таблица 1

| Образец | VB,B | VН,В | Br, мм | Нс, мм | УА, мм | УВ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закалка |  |  |  |  |  |  |
| Закалка, отпуск 2000 С |  |  |  |  |  |  |
| Закалка, отпуск 4000 С |  |  |  |  |  |  |
| Закалка, отпуск 6000 С |  |  |  |  |  |  |

7. Определить максимальную напряженность поля НS и максимальную магнитную индукцию BS по формулам:

HS= K1·Vн , А/м, К1=3200, А/(м·В);

ВS=К2·VB·1/S ,Тл; К2=9,24·10-7, Тл·м2 /В,

S- площадь сечения образца, S= 3,3·10-6 м2.

8. Определить величины Br и Hc , для чего поставить переключатель “INP. SEL” в положение “TEST- A”.

8.1.Измерить по координатной сетке величины Br и Hc в миллиметрах (рис.2) и внести в таблицу 1 (удобнее измерять отрезки на горизонтальной и вертикальной осях, отсекаемые петлей гистерезиса, и делить их пополам).

8.2. Перевести Hc в А/м и Вr в Тл, используя калибровку, и внести полученные данные в таблицу 2.

Таблица 2

| Образец | Вmax, Тл | Нmax, А/м | Вr, Тл | Нс, А/м | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закалка |  |  |  |  |  |
| Закалка, отпуск 2000 С |  |  |  |  |  |
| Закалка, отпуск 4000 С |  |  |  |  |  |
| Закалка, отпуск 6000 С |  |  |  |  |  |

Рис. 3. Изображение		 		для определения YA          								Рис. 4. Изображение для определения YB

9. Измерить дифференциальную магнитную проницаемость d:

9.1. Поставить “INTEGRATOR- I” в положение “DА”, “INP. SEL” в положение “TEST- A”.

9.2. Ручкой “GAIN- I” добиться изображения (рис.3) в пределах координатной сетки (максимум и минимум кривой должны находиться на краях сетки при этом УА= 30 мм).

9.3. Поставить “INP. SEL” в положение “TEST-B”. Снять отсчет УВ (рис.4) (рекомендуется измерять расстояние между выступами кривой и разделить его пополам):

d= (К6/S)/(УА/УВ), К6= 2,24·10-4 м2.

10. Измерения повторить для всех образцов. Данные свести в табл. 1 и 2.

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Схема ферротестера (см. рис. 1).

3. Заполненная табл. 2.

4. График на основе табл. 2 (рис. 5).

5. Краткий анализ полученных результатов.

Рис. 5. График зависимости ВS , Br , Hc, d от температуры отпуска