# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Цель работы – определить коэффициент теплопроводности металла.

## Содержание работы

Во всех твердых телах происходит перенос тепла от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию температуры. В изотропном твердом теле распространение тепла в направлении x, перпендикулярном некоторой площади S описывается уравнением Фурье:

(dQ/dt)/S = – dT/dx,

где dQ – количество тепла, проходящее за время dt через единичную площадь, Т-температура,  – коэффициент теплопроводности. Знак “минус” означает, что поток тепла направлен против градиента температуры dTdx, т. е. от горячей области к холодной.

В твердых телах имеют место два основных механизма переноса тепловой энергии:

- передача энергии за счет связанных тепловых колебаний атомов;

- передача энергии электронами проводимости.

Связанные колебания атомов относительно положений равновесия можно

рассматривать как совокупность, распространяющихся в теле, упругих волн.

Частота колебаний (длина волн) и соответствующая им энергия могут принимать только определенные (дискретные) значения. Это позволяет, по аналогии с квантовой теорией света, представить такие колебания (моды) как подвижные квазичастицы – фононы, заполняющие объем тела в виде газа. Фононы, при своем движении, сталкиваются с другими фононами (фонон-фононное взаимодействие) и со статическими дефектами, теряя при этом энергию. Как и в случае рассмотрения процессов переноса в классическом газе теплопроводность , обусловленную переносом энергии фононным газом можно записать, как:

 = 1/3·CVф·<Vф>·<lф>

где CVф – теплоемкость единицы объема тела, связанная с тепловыми колебаниями атомов, <Vф> - средняя скорость фононов, близкая к скорости звука в теле, <lф> - средняя длина свободного пробега фононов между двумя последовательными актами рассеяния энергии, вызванными столкновениями фононов между собой или со статическими дефектами решетки.

Рис. 1.

Зависимость  от температуры (Т) (рис. 1,в) определяется, в основном, температурным изменением величин СV и <lф>. Скорость фононов <Vф> почти не изменяется, так как скорость звука слабо зависит от Т.

Влияние Сv на величину  (рис. 1,а) сводится к зависимости количества фононов, переносящих энергию, от Т. При низких Т количество таких фононов мало, а, значит, мала суммарная энергия, переносимая фононами. При повышении Т энергия отдельных фононов и их количество увеличиваются до некоторого постоянного значения, что приводит к соответствующему изменению суммарной энергии фононов и, вследствие этого, теплопроводности.

Влияние <lф> на величину  с ростом Т (рис. 1,б) обусловлено увеличением частоты взаимных столкновений фононов при увеличении их количества, вызванного нагревом. При низких Т число фононов очень мало, вследствие чего они редко сталкиваются между собой, что соответствует максимальной<lф>, ограниченной поверхностями раздела, например, границами зерен и размерами тела. Повышение Т приводит к росту числа фононов, в связи с чем их столкновения становятся более частыми, что аналогично уменьшению <lф> и, следовательно, уменьшению . Электронная теплопроводность эл характерна для металлических материалов и во многом сходна с представлением об электропроводности. В процессе теплопроводности электрон, двигающийся в более холодную часть образца, переносит избыточную тепловую энергию.

Эту энергию он передает решетке в результате взаимодействия с фононами. При рассмотрении электронной теплопроводности можно воспользоваться соотношением, похожим на соотношение для фононного газа:

эл = 1/3·CVэл·VF·<lэл>

где CVэл – теплоемкость электронного газа, VF –скорость электронов, <lэл> – средняя длина свободного пробега электронов между столкновениями с фононами и статическими дефектами образца. Зависимость эл от температуры (Т) (рис.2) определяется, в основном, температурным изменением величины <lэл> и CVэл Скорость электронов VF почти не изменяется.

Рис. 2. Зависимость эл от Т	                                   Рис. 3. Иллюстрация к принципу Паули

Для понимания влияния CVэл на эл необходимо иметь ввиду, что электроны в электронном газе подчиняются принципу Паули: на одном энергетическом подуровне может находиться не более двух электронов (рис 3). Поглощение электроном энергии означает его переход на более высокие энергетические подуровни. Из этого следует, что поглощать тепловую энергию и участвовать в процессе ее переноса могут только электроны, имеющие возможность перейти на более высокие свободные энергетические подуровни, то есть уже находящиеся на самых высоких энергетических подуровнях. Такие электроны имеют высокую и практически неизменную скорость VF. И при низких и при высоких температурах их количество очень мало по отношению к общему количеству электронов, поэтому поглощаемая и переносимая ими суммарная энергия также невелика и, как следствие, мала CVэл и теплопроводность. С повышением Т концентрация подвижных электронов растет, несколько увеличивая CVэл и эл металла.

При низких температурах <lэл> ограничена только примесями и дефектами решетки, так как количество фононов и электронов проводимости невелико. Рост температуры приводит к увеличению числа фононов и электронов проводимости и <lэл> начинает уменьшаться за счет более частого электрон-фононного взаимодействия, что способствует уменьшению эл.

Между удельной электронной теплопроводностью эл и удельной электрической проводимостью  металлов выполняется соотношение:

эл/ = L·T,

где число Лоренца L=2,45·10-8 Вт·Ом/К2, что хорошо согласуется с экспериментом.

Поскольку в диэлектриках свободных электронов нет, то теплопроводность диэлектриков обусловлена фононной теплопроводностью.

Теплопроводность металлов в общем случае складывается из теплопроводности, обеспеченной фононами и свободными электронами:

 =  + эл

Однако электронная теплопроводность в 100 раз превышает теплопроводность, обусловленную фононами: поэтому в металлах, в основном, учитывается только электронная составляющая теплопроводности, и металлы проводят тепло лучше, чем диэлектрики.

Зависимость теплопроводности от состава в сплавах твердых растворах и механических смесях имеет характер схожий с концентрационной зависимостью электропроводности. Для неупорядоченных твердых растворов зависимость теплопроводности имеет минимум в районе 50 % атомной концентрации, так как при этом количество статических точечных искажений решетки, вызванных присутствием атомов разного вида будет максимальным (рис.4). При упорядочении твердых растворов происходит резкое увеличение теплопроводности (см. лабораторную работу № 12). Для сплавов механических смесей суммарная теплопроводность складывается из теплопроводности отдельных составляющих с учетом их объемной доли и расположения относительно потока тепла. Однако значение теплопроводности никогда не превышает значение теплопроводности чистых компонентов (см. лабораторную работу № 13).

Рис. 4. Зависимость теплопроводности для неупорядоченных твердых растворов от атомной концентрации

В данной работе для определения теплопроводности используется метод Кольрауша, основанный на измерении разницы температур между серединой и концами тонкого проволочного образца, нагреваемого электрическим током (рис.5).

За счет продольного потока тепла, середина образца оказывается более нагретой, чем его концы, закрепленные на массивных медных токоподводах. Если разность потенциалов между концами образца равна U, температура в середине и на концах Тс и То соответственно, то для образца, находящегося в вакууме, без учета потерь на излучение выполняется соотношение:

Tc – To = T = U2 / 8T , (1)

где  коэффициент теплопроводности и удельное сопротивление предполагаются постоянными в рассматриваемом температурном интервале.

Изменение средней температуры образца Тср. определяется по изменению его электрического сопротивления R с учетом известного табличного значения  при 20С:

Tср = (RT – R0) / R0, (2)

где Tср- изменение средней температуры образца, RT – сопротивление нагретого образца, R0 – сопротивление при нормальных условиях,  - температурный коэффициент удельного сопротивления.

Разница температур между серединой образца и его краями определяется из следующего соотношения:

Т=2Тср (3)

Таким образом, измерив сопротивление образца при нормальных условиях и в нагретом состоянии, а также ток, протекающий в образце, зная геометрические размеры образца можно определить коэффициент теплопроводности:

 = U2 /8·TT = I2RT2L /8·RTST = I2RTL /8·ST = I2RTL /16·STср , Вт/(м·К) (4)

где L - длина образца, S – площадь сечения образца.

Рис. 5. Схема установки

1.	Источник тока (до 150 mA)

2.	Ключ.

3.	Вакуумированная ампула с образцом.

4.	Вольтметр В7-34А

5.	Амперметр.

Принцип работы лабораторной установки:

Образец нагревается от источника тока 1. Измерение сопротивления R образца производится с помощью цифрового вольтметра 4. Величина силы тока I устанавливается по амперметру 5.

Порядок выполнения работы:

1. Включить вольтметр 4, установить режим измерения сопротивлений, нажав следующие кнопки:

“R” – режим измерения сопротивлений,

“АВП” – автоматический выбор предела измерений,

“2-х пр” – двухпроводная схема измерения сопротивления.

- Измерить сопротивление R0 образца до нагрева. Все данные занести в таблицу.

| I, mA | L, м | S, м2 | R0, Ом | RT, Ом | RTср, Ом | K-1 | Тср, К | Т, К | , Вт/(м·K) | , Вт/(м·K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 0,06 | 0,0785·10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 0,0785·10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 0,0785·10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Включить источник тока ключом 2, ручкой «величина тока накала» установить величину силы тока I=90 mA.

- Поддерживая величину силы тока I постоянной, произвести нагрев образца до полной стабилизации показаний вольтметра в режиме “R” (~5 минут).

5. Разомкнуть ключ 2 и измерить максимальное сопротивление RT.

6. Повторить измерение 5 раз (пункты 4,5). Рассчитать среднюю величину RТ.

7. Рассчитать Tср по формуле 2 с учетом табличного значения  для данного образца (получить у преподавателя).

8. Рассчитать величину  по формуле 4, вычислить величину при 20С.

9. Повторить измерения при I=120 mA и I=150 mA.

10. По полученным значениям  определить материал образца, используя табличные данные.

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Схема установки.

3. Формулы расчетов.

4. Таблица с данными.

5. Краткий анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит основной механизм теплопроводности диэлектриков?

2. В чем состоит основной механизм теплопроводности металлов?

3. Какие факторы и как влияют на величину теплопроводности?

4. В чем состоит измерение теплопроводности методом Кольрауша?

Литература

1. П.В. Павлов, А.Ф. Хохлов. Физика твердого тела -М.: Высш.шк.,1985.

2. Б.Г. Лифшиц, В.С. Крапошин, Я.Л. Линецкий. Физические свойства металлов и сплавов. -М.: Металлургия, 1980.