ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ДЕФОРМАЦИОНОЕ УПРОЧНЕНИЕ И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ

Цель работы - исследовать закономерности изменения прочностных свойств металлических материалов при изменении их структуры в результате пластического деформирования и последующего нагрева.

##### Содержание работы

Известно, что при пластическом деформировании кристаллических материалов сопротивление деформированию увеличивается. Возрастание сопротивления пластическому деформированию при увеличении степени деформации называется деформационным упрочнением. Известно также, что после нагрева деформированного материала выше некоторой температуры, упрочнение, вызванное деформированием, исчезает. Рассмотрим физическую сущность описанных явлений и их практическое применение.

Пластическая деформация металлических материалов осуществляется, в основном, за счет движения дислокаций. Дислокации при своем движении испытывают тормозящее действие со стороны различных дефектов кристаллической решетки. Чем сильнее тормозятся дислокации, тем большее напряжение нужно создать в материале для осуществления пластического деформирования.

В чистых металлах одной из основных причин торможения дислокаций является их взаимодействие с другими дислокациям. Очевидно, что величина этого взаимодействия будет зависеть от степени насыщенности кристаллов дислокациямиплотности дислокаций  (см-2), равной суммарной длине дислокаций, приходящихся на единицу объема:V, где  - суммарная длина всех дислокаций, содержащихся в объеме V кристалла. Эффективным способом повышения  является само пластическое деформирование, в результате которого происходит не только движение, но и интенсивное размножение дислокаций. Поэтому при пластическом деформировании, наряду с необратимым изменением формы, возникает деформационное упрочнение материала (рис. 1).

На участке деформационного упрочнения (2) кривая подчиняется зависимости:

=У+·b·G·1/2,

где У – предел упругости (напряжение, до которого деформация остается упругой), ~1 - постоянная, G =104-105 МПа - модуль сдвига, b~10-8 см. - вектор Бюргерса,  – плотность дислокаций, которая может изменяться для технических металлов от 106 см-2 у отожженных до 1012 см-2 у сильно деформированных металлов.

Таким образом, прямым следствием пластического деформирования является увеличение прочностных свойств материалов: предела упругости (У), предела текучести (T), предела прочности (в), твердости (НВ).

Рис. 1. Кривая растяжения поликристаллического образца: 
  - напряжение деформирования,  - относительная деформация, 1 - участок упругой деформации, 2 - участок пластической деформации и упрочнения

Изменение дислокационной структуры приводит к изменению и других свойств металлических материалов. Пластичность материала, характеризуемая величинами максимального удлинения () и сужения (), уменьшается вследствие уменьшения длины свободного пробега дислокаций и их закрепления на непреодолимых препятствиях. Понижение пластичности может привести к появлению хрупкости материала. Магнитная проницаемость () уменьшается, а коэрцитивная сила (Нс) и остаточная индукция (Br ) ферромагнитных материалов растут, что связано с торможением междоменных границ дислокациями и другими дефектами, возникшими в процессе пластического деформирования. Удельная электропроводность () снижается, потому что появившиеся дислокации и точечные дефекты нарушают строгую периодичность кристаллической решетки и тем самым способствуют рассеянию электронных волн. Плотность материала уменьшается, так как возникшие дефекты уменьшают плотность упаковки атомов. Коррозионная стойкость уменьшается из-за повышения химической активности кристаллов вблизи дислокаций.

При достаточно большой степени деформации возникает зависимость свойств от направления (анизотропия) поликристаллического материала (рис.2, а), вызванная вытягиванием и преимущественной ориентацией отдельных зерен в направлении деформации (рис. 2, б), т.е. возникновением текстуры.

###### Рис. 2. Деформация поликристаллического материала

Деформационное упрочнение широко используется на практике как способ упрочняющей обработки, в частности, чистых металлов. Во многих случаях изменение физико-механических свойств, возникшее в результате пластической деформации, оказывается нежелательным. Восстановление исходных свойств достигается путем термической обработки – нагрева деформированного материала.

При пластическом деформировании часть энергии, расходуемой на деформацию, аккумулируется в виде потенциальной энергии возникших дислокаций и точечных дефектов, поэтому пластически деформированный материал переходит в неравновесное состояние.

Повышение  температуры увеличивает подвижность атомов, и система может самопроизвольно перейти в более равновесное состояние за счет уменьшения дефектности кристаллической решетки.. Процессы, происходящие в пластически деформированном материале при его нагреве, можно разбить на несколько этапов (рис. 3).

1) Отдых – перераспределение точечных дефектов, в частности, вакансий и уменьшение их концентрации. Плотность дислокаций практически не изменяется. Отдых приводит к увеличению электропроводности, мало изменяя остальные свойства деформированного материала (рис. 3, а).

2) Полигонизация – самопроизвольное перераспределение дислокаций в энергетически выгодные конфигурации. Вследствие этого значительно уменьшаются поля напряжений, ранее вызванные скоплением дислокаций одного знака. Полигонизация приводит к дальнейшему увеличению электропроводности и небольшому изменению уровня других свойств (рис. 3, б).

3) Рекристаллизация – значение плотности дислокаций восстанавливается до исходного за счет взаимного уничтожения дислокаций разного знака. Участки, освободившиеся от излишних дислокаций, оказываются зародышами новых зерен.

Процесс появления зародышей и роста новых кристаллических зерен называется рекристаллизацией. Рекристаллизация сопровождается полным восстановлением свойств материала и равновесной кристаллической структуры (рис. 2, в, 3, в).

Рис. 3. Изменение свойств при нагреве холоднодеформированного материала: 1 - , , ; 2 - ; 3 - у,T, в, НВ, Нс

Температуру начала рекристаллизации обычно называют температурой рекристаллизации (Тр). Значение Тр зависит от ряда факторов:

1) от температуры плавления (Тр ~ 0,4·Тпл), так как Тпл пропорциональна энергии межатомной связи;

2) от степени деформации, с увеличением которой Тр уменьшается, потому что при этом увеличивается плотность дислокаций и, соответственно, уменьшается среднее расстояние между дислокациями, в результате чего возрастает вероятность их взаимного уничтожения;

3) от концентрации примесей, с увеличением которой значение Тр увеличивается, так как атомы примесей затрудняют перераспределение дислокаций и формирование зародышей новых зерен.

Программа рекристаллизационного отжига включает в себя нагрев до Тро, выдержку и последующее охлаждение со скоростью, величина которой зависит от вида материала. Как правило, скорость охлаждения невелика.

В зависимости от температуры, при которой осуществляется пластическое деформирование, различают холодную и горячую обработки давлением. Холодная обработка давлением осуществляется при температурах существенно ниже Тр, горячая – при температурах, превышающих Тро.

Рекристаллизационный отжиг применяется перед холодной обработкой давлением для придания материалу наибольшей пластичности, между операциями холодного деформирования для снятия упрочнения, как окончательная операция для придания изделию необходимого уровня свойств.

В данной работе предлагается проследить за изменением твердости (НВ) образцов меди в результате холодного пластического деформирования и последующего нагрева на различные температуры. Полученные результаты должны быть проанализированы на основе физических представлений о природе деформационного упрочнения и рекристаллизации.

Оборудование и материалы

1. Образцы меди M1 (99,9% Cu).

2. Малогабаритные печи.

3. Пресс для пластического деформирования (Р = 30 000 Н).

4. Прибор для измерения твердости по Бринеллю.

Порядок выполнения работы

1. Измерить твердость образцов меди в исходном отожженном состоянии. Все данные внести в таблицу.

| Материал | Состояние |  | Твердость, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь М1 | После ХПД |  |  |
|  | После нагрева | 100С |  |
|  |  | 200С |  |
|  |  | 300С |  |

2. Произвести пластическое деформирование образцов при комнатной температуре с помощью пресса.

3. Измерить твердость всех образцов после деформирования.

4. Произвести нагрев каждого образца. Температуры нагрева: 100, 300, 500°С. Время выдержки образцов - 10 мин. Охлаждение в воде.

5. Измерить твердость образцов.

6. Построить графическую зависимость твердости (НВ) от температуры нагрева.

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Таблица с данными.

3. График зависимости НВ от температуры нагрева.

4. Рисунок 2.

5. Анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит явление деформационного упрочнения (наклепа)?

2. Какова физическая причина деформационного упрочнения?

3. Как зависит уровень деформационного упрочнения от плотности дислокаций?

4. Как и почему пластическое деформирование влияет на уровень физико-химических свойств материала?

5. Каково влияние температуры нагрева на свойства пластически деформированных кристаллических материалов?

6. В чем заключаются структурные изменения, происходящие при нагреве деформированных материалов?

7. Каковы причины структурных изменений в процессе нагрева деформированных материалов?

8. Какие факторы влияют на температуру рекристаллизации?

Литература

1. Сидорин И.И. Основы материаловедения. - М.: Машиностроение, 1976. - гл. I, V.

2. Арзамасов Б.Н. Материаловедение - М.: Машиностроение, 1986. - гл. 4.