ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ЗАКАЛКА СТАЛИ

Цель работы - исследовать влияние температуры нагрева под закалку на структуру и твердость стали.

Содержание работы

При выполнении работы необходимо знать диаграмму состояния Fe-Fe3C (см. “Микроструктура железоуглеродистых ...”). Физической предпосылкой значительного повышения твердости при закалке стали является различная растворимость углерода (С) в различных модификациях железа - в ОЦК решетке Feрастворяется не более 0,02%С, в ГЦК решетке Fe до 2%C. Структурам, представленным на диаграмме равновесного состояния сплавов Fe-Fe3C соответствует такая скорость охлаждения, при которой успевают произойти практически все процессы, развивающиеся в сплавах по мере их охлаждения. В результате при комнатной температуре сталь оказывается в энергетически стабильном состоянии и имеет структуру, состоящую из двух фаз: феррита (Ф) и цементита (Ц). Происходящая в процессе охлаждения из области аустенита (А) перестройка кристаллической решетки ГЦК на ОЦК практически не зависит от скорости охлаждения, так как при этом атомы железа смещаются на расстояние меньше межатомного. Протекающий в это же время диффузионный процесс выделения С и формирования Ц (рис. 1а) существенно зависит от скорости охлаждения.

Рис. 1. а) при медленном охлаждении образуется Ц; б) при достаточно быстром охлаждении Ц не образуется.

Если охлаждение стали из области А производить с такой скоростью, при которой не успевает протекать диффузия С, то весь С, растворенный в А, наследуется ОЦК решеткой Fe, образуя пересыщенный твердый раствор С в Fe- мартенсит (М) (рис.1б). Термическая обработка стали, в результате которой фиксируется энергетически неравновесная метастабильная структура - мартенсит, называется закалкой стали на мартенсит.

Минимальная скорость охлаждения стали, обеспечивающая образование М, называется критической скоростью закалки (Vкр) (рис.2).

Величина Vкр уменьшается при увеличении концентрации С и большинства легирующих элементов.

Рис. 2. Участок диаграммы равновесного состояния сплавов Fe-Fe3C и схема изменения структуры стали при изменении скорости охлаждения

В кристаллической решетке ОЦК вследствие особого сдвигового (мартенситного) механизма превращения возникают пластические сдвиги, которые приводят к резкому увеличению плотности дислокаций, их взаимному торможению, а, следовательно, к повышению прочностных свойств стали и снижению пластичности. Это аналогично изменению свойств кристаллических материалов, которое также связано с повышением плотности дислокаций, но в результате холодного пластического деформирования, вызванного действием внешних сил (см.  «Деформационное упрочнение и …»). Избыточный углерод, находящийся в кристаллической решетке, сосредотачивается около дислокаций, закрепляя их, тем самым значительно увеличивая эффект упрочнения. Закалка стали приводит к изменению и других физико-химических свойств стали, но наиболее часто производится с целью упрочнения, степень которого зависит от концентрации С в М (рис.3).

Рис. 3. Зависимость твердости (НRC) мартенсита от содержания углерода

Различают полную и неполную закалки. Программа полной закалки предусматривает нагрев стали до однофазной области А с последующим охлаждением со скоростью больше Vкр. Неполная закалка осуществляется также со скоростью, превышающей Vкр, но из А+Ф или А+ЦII области. Для доэвтектоидных сталей неполная закалка не обеспечивает максимального повышения твердости. Заэвтектоидная сталь, применяемая, как правило, в качестве инструментальной, подвергается неполной закалке, потому что ЦII, сохраняющийся в структуре, имеет большую, чем у М твердость, что способствует увеличению твердости закаленной стали.

Температура нагрева под закалку обычно выбирается на 30-50°С превышающей верхнюю температурную границу существования Ф (рис.2, заштрихованная область). Перегрев может привести к укрупнению кристаллов А, из которых образуется крупнопластинчатый М, обладающий повышенной хрупкостью.

В работе изучается влияние температуры нагрева под закалку на твердость закаленной стали. Исследование проводится на образцах стали 45 (0,45%С), каждый из которых в процессе закалки нагревают до определенной температуры. Скорость закалки, выше критической, обеспечивается охлаждением в воде. Твердость измеряется методом Роквелла.

Результатом работы должно быть выяснение связи между режимом закалки, возникающей структурой и твердостью закаленной стали.

Оборудование и материалы

1. Образцы стали 45 в отожженном состоянии.

2. Малогабаритные печи.

3. Прибор для измерения твердости методом Роквелла.

Порядок выполнения работы

1.Измерить твердость образцов в исходном состоянии. Среднее значение твердости внести в таблицу.

| Материал | Состояние |  | Твердость НВ, МПА |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 45 | После отжига |  |  |
|  | После закалки | 650С |  |
|  |  | 750С |  |
|  |  | 850С |  |

2. Произвести нагрев образцов под закалку. Температуры нагрева: 650, 750, 850°С. Время выдержки - 10 мин.

3.Охладить образцы в воде.

4. Измерить твердость образцов в закаленном состоянии.

5. Перевести полученные значения твердости по Роквеллу в единицы твердости по Бринеллю (НВ).

6. Построить графическую зависимость HB=f (Tзак).

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Таблица с данными.

3. График зависимости НВ от Тзак.

4. Схематическое изображение структур стали 45, полученных при рассмотренных режимах закалки.

5. Краткий анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. Какова роль полиморфизма Fе в процессе закалки стали?

2. Чем обусловлена высокая твердость мартенсита?

3. Каково влияние скорости охлаждения на структуру и свойства стали после закалки?

4. Каким образом изменяется структура и свойства стали в зависимости от температуры нагрева под закалку?

5. Какова оптимальная температура нагрева под закалку доэвтектоидной стали?

### Литература

1. Сидорин И.И. Основы материаловедения. - М.: Машиностроение, 1976, гл.IX, §§ I, 2.

2. Новиков И.И. Теория термической обработки. - М.: Металлургия, 1974, §§ 32, 34, 37.

3. Арзамасов Б.Н. Материаловедение - М.: Машиностроение, 1986, - гл. 5.