ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ОТПУСК CTAЛИ

Цель работы - исследовать влияние изменения структуры в процессе отпуска на прочностные свойства закаленной стали.

##### Содержание работы

Для успешного выполнения работы необходимо знать процесс закалки стали на мартенсит и изменения, происходящие в закаленной на мартенсит стали при ее нагреве.

Мартенсит (М), получающийся в результате закалки, имеет высокую твердость, но очень низкую пластичность. Значительным недостатком М является также наличие больших внутренних растягивающих напряжений, вызывающих нестабильность прочностных свойств, размеров и формы стальных деталей, (см. “Остаточные напряжения”).

Для придания закаленной стали оптимальной структуры и свойств, требуемых в различных условиях применения, проводится операция отпуска - нагрева закаленной стали до различных температур, но ниже температуры эвтектоидного превращения. Следует отметить, что при нагреве выше температуры эвтектоидного превращения и последующем, достаточно медленном охлаждении (операция отжига) обеспечивается появление наиболее равновесной структуры, соответствующей диаграмме состояния железоуглеродистых сплавов.

После закалки сталь находится в метастабильном состоянии. Нагрев ускоряет термоактивационные процессы, переводящие сталь в более равновесное состояние, при этом происходят превращения, изменяющие ее структуру и свойства. Управляя процессом отпуска, можно получить оптимальную структуру и свойства стали для разных условий применения. Так, режущий и измерительный инструмент, для изготовления которого используется инструментальная сталь, должен обладать высокой твердостью, износостойкостью, а также размерной стабильностью. Для этого необходимо уменьшить остаточные напряжения, сохраняя высокую твердость закаленной стали. В данном случае проводится операция низкого отпуска (120-250С), при котором происходит перераспределение углерода С в М, уменьшающее упругие искажения кристаллической решетки, за счет чего снижаются остаточные напряжения до безопасного уровня и образуются сложные высокодисперсные карбиды железа. Структура и механические свойства стали при низком отпуске изменяются мало (рис.1, 2), но повышается стабильность размеров и формы изделий, и уменьшается опасность самопроизвольного образования трещин.

При среднем отпуске (350-450С) избыточный С покидает пересыщенный твердый раствор, в результате чего М распадается, образуя высокодисперсную смесь феррита (Ф) и цементита (Ц) - тростит (Т) (рис.1). Пластичность стали увеличивается из-за появления объемов, занятых Ф, перераспределения и некоторого снижения плотности дислокаций. Прочностные свойства, как правило, несколько снижаются (рис.2). Механизм упрочнения материалов, содержащих дисперсные частицы, изложен в лаб. раб. «Дисперсионное упрочнение». Средний отпуск применяется чаще всего для термической обработки упругих элементов, при изготовлении которых используются рессорно-пружинные стали, содержащие 0,5 - 0,85% С.

При высоком отпуске (500-600С) происходит дальнейшая термодинамическая стабилизация структуры, что выражается в укрупнении, округлении частиц Ц и уменьшении их количества (рис.1). Образующаяся структура - сорбит (С) имеет еще более низкую плотность дислокаций, чем в Т. Прочностные свойства продолжают снижаться, а пластические - возрастать (рис. 2). Высокий отпуск применяется для конструкционных сталей (0,30-0,55%С), обеспечивая оптимальный комплекс механических свойств (повышенная прочность при достаточной пластичности).

Рис. 1 Структура и механические                                        Рис. 2. 1 - пластичность

свойства стали при отпуске.                (относительное сужение ), 2 - твердость HB.

В данной работе определяется влияние температуры отпуска на твердость закаленной стали. Исследования проводятся на трех закаленных образцах стали 45 (0,45% С). Эти образцы подвергаются отпуску при различных температурах. Охлаждение образцов проводится в воде. Твердость определяется методом Роквелла. Полученные значения твердости сравниваются с твердостью отожженного образца стали 45.

Результатом работы должно быть объяснение связи между структурой стали, получаемой при различных режимах отпуска, и ее твердостью.

Оборудование и материалы

1. Образцы стали 45 в закаленном состоянии.

2. Один образец стали 45 в отожженном состоянии.

3. Малогабаритные печи.

4. Прибор для измерения твердости по Роквеллу.

##### Порядок выполнения работы

1. Измерить твердость образцов в закаленном и отожженном состояниях. Полученные значения твердости внести в таблицу.

| Материал | Состояние |  | Твердость НВ, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 45 | После отжига |  |  |
|  | После закалки |  |  |
|  | После отжига | 200С |  |
|  |  | 400С |  |
|  |  | 600С |  |

2. Произвести отпуск каждого образца при определенной температуре. Температуры отпуска - 200, 400, 600С. Время выдержки 10 минут. Охлаждение в воде.

3. Измерить твердость образцов в отпущенном состоянии.

4. Перевести полученные значения твердости в единицы твердости по Бринеллю НВ (МПа).

5. Построить графическую зависимость твердости (НВ) от температуры отпуска.

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Таблица с данными.

3. График зависимости НВ от Тотп.

4. Схематическое изображение структур отпущенной стали (рис. 1).

5. Краткий анализ полученных результатов.