ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ДИСПЕРСИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ

Цель работы - исследовать влияние режимов дисперсионного упрочнения на формирующуюся структуру, и прочностные свойства дюралюминия.

Содержание работы

При выполнении работы следует помнить, что упрочнение реальных кристаллических материалов, как правило, связано с торможением дислокаций дефектами кристаллической структуры. Упрочнение, вызываемое мелкими (дисперсными) частицами химических соединений, называется дисперсионным. Степень торможения дислокаций при этом упрочнении зависит от эффективного размера частиц (d), расстояний между частицами (L) и равномерности распределения частиц. Естественно, что с увеличением числа частиц значения d и L уменьшаются (рис.1).

Рис. 1. Распределение частиц в объеме сплава

Рассмотрим три случая:

1) Структура состоит из редких частиц, тогда Lmax и dmax (рис.1а). При этом дислокации могут легко пройти между частицами, не прорезая их (рис.2а). Для движения дислокации достаточно относительно небольшого напряжения min = (· G·b)/Lmax , где G - модуль сдвига, b - вектор Бюргерса;  - константа порядка единицы.

Рис. 2. Прохождение дислокаций системы частиц 
с разными параметрами

2) Структура состоит из мелких частиц (рис.1б), тогда dmin и Lmin. При этом дислокациям легче прорезать частицы за счет небольшого напряжения min, чем обогнуть их (рис.2б).

3) Структура имеет оптимальные значения, где dopt.и Lopt (рис.1в). В результате дислокациям одинаково трудно как прорезать, так и обогнуть частицы. При этом напряжение, необходимое для движения дислокации, наибольшее max (рис. 2, в).

Таким образом, при дисперсионном упрочнении проблема состоит в получении оптимальных параметров системы частиц, обеспечивающих наибольшее упрочнение.

Дисперсионному упрочнению могут подвергаться сплавы - твердые растворы с ограниченной растворимостью, уменьшающейся при понижении температуры. Примером такого сплава может служить сплав на основе алюминия – дюралюминий марки Д16 (~4,3% Сu, ~1,5% Мg, ~0,6% Мn, ост. Al).

Рис. 3. Схема процесса дисперсионного упрочнения сплава Д16.

Согласно диаграмме состояния Al-Сu (рис.3а) при T= 20°С в отожженном состоянии (энергетически равновесном) дюралюминий состоит из кристаллов  - твердого раствора Сu в Al, содержащих ~ 0,1% Сu и частиц химического соединения CuAl2 (А на рис. 3 б). В этом случае реализуется вариант с большими частицами (dmax) и большими расстояниями между ними (Lmax) как энергетически наиболее выгодный.

Для получения оптимальной структуры сначала необходимо избавиться от крупных частиц, содержащихся в отожженном сплаве. Для этого производится закалка – нагрев сплава до состояния однофазного твердого раствора (В на рис.3б) с последующим охлаждением с такой скоростью, при которой не успевают произойти диффузионные процессы выделения из твердого раствора избыточных атомов Сu. В результате оказывается зафиксированным пересыщенный твердый раствор Сu в Al (С на рис.3б).

Искусственное старение сплава Д16 применяется ограниченно, так как в большей степени, чем естественное, понижает пластичность и коррозионную стойкость. Для многих сплавов возможно только искусственное старение, в связи с тем, что температура 20С оказывается недостаточной для распада пересыщенного твердого раствора.

В работе предлагается исследовать степень упрочнения дюралюминия Д16 в зависимости от температуры нагрева сплава при старении. Исследования производятся на отожженных образцах сплава Д16, которые подвергаются закалке, а затем старению при различных температурах. Степень упрочнения оценивается по изменению твердости.

Оборудование и материалы

1. Образцы сплава Д16 в отожженном состоянии.

2. Малогабаритные печи.

3. Прибор для измерения твердости по Бринелю.

Порядок выполнения работы

1.Измерить твердость образцов в исходном отожженном состоянии. Среднее значение твердости внести в таблицу.

| Материал | Состояние |  | Твердость НВ, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь45 | После закалки | 500С |  |
|  | После старения | 20С |  |
|  |  | 180С |  |
|  |  | 300С |  |

2. Закалить образцы, нагревая их до температуры 500°С в течение 10 мин и охлаждая в воде.

3. Измерить твердость образцов в закаленном состоянии.

4. Произвести старение, выдерживая каждый образец при определенной температуре: 20, 180 и 300°С в течение 20 мин. Охлаждение - в воде.

5. Измерить твердость образцов в состаренном состоянии.

6. Построить графическую зависимость твердости (НВ) от температуры старения (Тст).

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Таблица с данными.

3. График зависимости НВ = f (Тст)

4. Рисунок 3.

5. Краткий анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. Какова природа дисперсионного упрочнения?

2. В каких сплавах возможно дисперсионное упрочнение?

3. Каким образом можно управлять параметрами системы частиц при дисперсионном упрочнении?

4. В чем состоит различие между искусственным и естественным старением?

5. Из каких этапов термической обработки состоит дисперсионное упрочнение?

6. В чем состоит влияние параметров d и L системы частиц на эффективность дисперсионного упрочнения?

Литература

1. Сидорин И.И. Основы материаловедения. - М.: Машиностроение, 1976, гл.VIII, XV.

2. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1986, - глава 5, 12.