ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Цель работы - исследовать влияние температуры нагрева на величину остаточных напряжений.

Содержание работы

Остаточными называются напряжения, сохраняющиеся в твердом теле после устранения воздействий, вызывающих их появление. В работе изучаются макронапряжения, уравновешенные в пределах областей, соизмеримых с размерами тела. Рассмотрим основные причины возникновения остаточных напряжений (ОН), а также влияние ОН на механические свойства и размерную стабильность твердых тел.

Рис. 1. Образование остаточных напряжений в результате неравномерной пластической деформации

Проследим процесс образования ОН на примере выпрямления изогнутой пластины (рис.1а). При приложении момента М1 (рис. 1б) в пластине возникает упругая (обратимая) деформация, причем наибольшее растяжение (+) появляется вблизи нижней поверхности, а наибольшее сжатие (-) - вблизи верхней. При увеличении момента до М2 > М1 в поверхностных слоях появляется пластическая (необратимая) деформация (рис.1в), в то время как средние слои остаются деформированными упруго. После устранения внешнего момента (рис.1г) средние слои стремятся разогнуть пластину, чему препятствуют необратимо деформированные поверхностные слои. Под действием средних слоев верхние слои будут упруго сжаты, а нижние растянуты, в результате чего пластина окажется выпрямленной. Напряжения, сохранившиеся в пластине, являются ОН.

Рассмотренный пример показывает:

1) ОН могут возникать в результате неравномерной пластической деформации.

2) ОН уравновешиваются внутри тела за счет упругих деформаций разного знака в различных его участках. Если удалить, например, верхний слой, содержащий напряжения растяжения, то равновесие ОН нарушается. При этом происходит перераспределение ОН и деформация пластины (рис.1 д). Заметим, что по величине деформации можно судить о величине ОН, присутствовавших в снятом слое.

3) Естественно, что ОН не могут превышать критические значения напряжений, вызывающих пластическую деформацию, т.е. они не могут быть больше, по крайней мере, предела текучести (T). Это обстоятельство лежит в основе снятия ОН путем нагрева, приводящего к снижению т и, следовательно, уровня ОН.

Неравномерная пластическая деформация, приводящая к возникновению ОН, присутствует в процессе обработки резанием и давлением, а также при неравномерном тепловом воздействии.

Рис. 2. Образование ОН при прокатке

Например, при прокатке (рис.2) полоса испытывает деформацию растяжения вдоль направления прокатки. При этом если внешние слои растягиваются пластически, то есть необратимо, а внутренние – упруго, то внутренние слои после прокатки стремятся сжаться, но этому препятствуют необратимо вытянутые внешние слои. В результате во внешних слоях в продольном направлении появятся ОН сжатия, а во внутренних - ОН растяжения.

При резком охлаждении тела от высоких температур вначале сжатию более охлажденных поверхностных слоев препятствуют менее охлажденные внутренние слои, за счет чего наружные слои могут оказаться пластически растянутыми. По мере дальнейшего охлаждения внутренних слоев их сжатию будут препятствовать охлажденные и необратимо растянутые наружные слои, в результате чего в наружных слоях будут формироваться ОН сжатия, во внутренних – ОН растяжения. Это может происходить, в частности, при закалке металлических материалов и стекла.

Присутствие ОН, как правило, нежелательно. Суммирование ОН с одинаковыми по знаку напряжениями, возникающими при обработке или эксплуатации деталей, может привести не только к изменению формы, но и к разрушению. При этом особенно опасны растягивающие ОН в изделиях из хрупких материалов, так как в них предел текучести близок к пределу прочности. Опасность возрастает при наличии на поверхности концентраторов напряжений (трещин, надрезов и др.) и коррозионной среды. ОН могут быть и полезны, если они противоположны по знаку напряжениям, вызванным приложением внешней нагрузки. Например, с помощью закалки в поверхностных слоях стекла специально вызывают появление сжимающих ОН. Эти напряжения частично или полностью компенсируют опасные растягивающие напряжения от внешней нагрузки, что повышает эффективную прочность изделий из стекла. Однако ОН могут вызвать нежелательные воздействия на оптические свойства стекол. Они являются причиной локальных изменений коэффициента преломления линз, что приводит к уменьшению их разрешающей способности и искажению изображения. При изготовлении зеркал методом высокотемпературного спекания металлического основания и стеклянного отражающего слоя, ОН могут образоваться из-за разницы их коэффициентов теплового расширения. Для предотвращения появления ОН подбирают материалы с близкими коэффициентами теплового расширения, кроме того, охлаждение после спекания следует производить как можно медленнее, чтобы произошло наиболее полное снижение уровня ОН.

Самым распространенным способом снятия ОН является нагрев (отжиг), при котором происходит уменьшение предела текучести материала, и упругая деформация переходит в пластическую. В точном приборостроении такой нагрев, называемый стабилизирующим отпуском, производится между различными технологическими операциями, при которых могут появиться ОН.

Для измерения ОН применяются различные механические и физические методы. Достоинствами механических методов определения ОН являются простота, универсальность и достаточная точность. Недостаток – необходимость, хотя бы, частичного разрушения изделия при определении ОН.

Из физических методов широко используется рентгеновский метод, основанный на определении параметров кристаллической решетки в поверхностных слоях деталей, содержащих ОН. Основным преимуществом этого метода является то, что детали в процессе измерений не повреждаются. Недостаток заключается в возможности контроля ОН только в тонких поверхностных слоях.

В работе исследуется степень влияния температуры нагрева на величину ОН. Для этого необходимо создать в материале ОН определенной величины и нагревать изделия из этого материала до различных температур, а затем определить величину ОН, сохранившихся после нагрева.

Оборудование и материалы

1. Кольца из латуни Л-62 с клиньями.

2. Штангенциркули.

3. Термостаты.

Порядок выполнения работы

Для испытания используются кольца с разрезом (рис.3а). ОН создаются с помощью клиньев (рис.3б).

Рис. 3. Создание ОН в системе клин - кольцо

Образовавшиеся при введении клина ОН пропорциональны увеличению периметра кольца: ост = (а·b·E)/(·D2ср), где а – изменение периметра кольца, мм; b – толщина кольца, мм; ост - окружные ОН, МПа; Е – модуль Юнга, Е = 105 МПа; Dср - средний диаметр кольца (Dср = Dвнеш–b), мм. Значения b, Dвнеш, а0 – начальное расстояние между отметками на кольце (рис.3а) измеряются с помощью штангенциркуля. Все данные вносятся в таблицу.

| Температура нагрева (Т) | Dср (Dвнеш – b), мм | b, мм | а0, мм | ост, МПа | а, мм | а1, (а0+а), мм | a1’, мм | а’, (а1 – а1’), мм | ’ост, а’/а)·ост), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Величина а рассчитывается для ост= 170 МПа. Клинья вводятся в разрез колец с помощью винтов до тех пор, пока расстояние между отметками не станет равным а1 = а0 + а (рис.3 б). После этого каждое кольцо с клином выдерживается при определенной температуре в течение 20 мин. Температуры нагрева: 100, 200, 330°С.

После охлаждения на воздухе измеряются ОН, сохранившиеся в кольцах. Для этого нужно осторожно убрать клинья из колец и вновь измерить расстояние между отметками a1’ (рис.3в). Разница a’ = а1– a’1 будет пропорциональна величине оставшихся в кольцах ОН ’ост = (a’/a)·ост. На основании полученных данных строится график зависимости ост от температуры нагрева (Т).

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Таблица с данными.

3. График зависимости ост от температуры нагрева (Т).

4. Рисунки 3а, б, в.

5. Краткий анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. Какие напряжения называют остаточными?

2. Каковы основные причины возникновения остаточных напряжений?

3. Какое влияние могут оказывать остаточные напряжения на механические свойства, стабильность размеров и формы деталей.

4. Почему остаточные напряжения не превышают предела текучести?

5. С чем связано снижение уровня остаточных напряжений при нагреве?

6. На чем основаны методы измерения остаточных напряжений?