ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ПОЛЗУЧЕСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Цель работы - исследовать закономерности деформации и разрушения материалов, находящихся под действием постоянного напряжения или нагрузки.

Содержание работы

Ползучестью называют явление развития пластической деформации материалов при постоянных условиях – постоянном напряжении или нагрузке и температуре. Как правило, при испытании на ползучесть (рис.3) регистрируют зависимость деформации (=L/L) от времени () при постоянном напряжении () и температуре (Т), т.е. кривую ползучести (рис.1), где а-б - участок «мгновенной деформации»; б-в - стадия неустановившейся ползучести с уменьшающейся скоростью; в - г - стадия стационарной ползучести с постоянной скоростью; г-д - стадия ускоренной ползучести, заканчивающейся в точке д разрывом образца.

Рис. 1. Кривая ползучести

Явление ползучести в разной степени свойственно большинству материалов. Следует отметить, что скорость стационарной ползучести существенно зависит от условий испытания. Так, с увеличением температуры или с ростом напряжения скорость стационарной ползучести  = d/dувеличивается (рис. 2).

Рис. 2. Кривая ползучести: а) Т - const,>2;  б)  - const, T1>T2

Явление ползучести необходимо учитывать особенно в условиях высоких температур и длительного действия нагрузки.

В качестве характеристики сопротивления деформации ползучести используется условный предел ползучести – напряжение, которое вызывает определенную деформацию в заданный промежуток времени при определенной температуре.

Зависимость  от и Т в широкой области значений Т достаточно хорошо описывается уравнением:

 = 0·exp - ((U0 - ·)/ k ·T)

Здесь k - постоянная Больцмана; 0 - постоянная, характеризующая частотный фактор (соответствует частоте колебаний атомов в решетке (~1013 Гц)), U0 - наименьшая энергия активации – энергия, которую надо сообщить системе для активации процесса ползучести и  - активационный объем ползучести – объем, в котором возникает флуктуация энергии величиной больше U0. Отсюда следует, что формула выполняется для процессов, решающее значение в которых играют термические флуктуации – энергетические “вспышки”, превышающие среднюю энергию тепловых колебаний атомов, соответствующую температуре Т. Такие процессы называются термоактивируемыми процессами.

Для кристаллических материалов установлено, что на участке «мгновенной деформации» и стадии ползучести с затухающей скоростью происходит увеличение плотности дислокаций и растет их взаимное торможение. На стадии стационарной ползучести суммарная плотность подвижных дислокаций и дислокационная структура практически не изменяются. На стадии ускоренной ползучести происходит резкая локализация деформации, в образце появляется местное сужение (шейка), где и происходит разрушение.

Ползучесть полимерных материалов имеет некоторые особенности, связанные со спецификой строения полимеров – наличием гибких макромолекул, относительно слабо взаимодействующих между собой. Кривая ползучести полимеров имеет участок упругой деформации, участок высокоэластичной, обратимой деформации (для неориентированных полимеров), и, наконец, стадию вязкотекучей, полностью необратимой деформации. На стадии высокоэластичной деформации происходит распрямление гибких макромолекул, на последней стадии основной вклад в деформацию вносит взаимное проскальзывание макромолекул относительно друг друга, являющееся термоактивационным процессом.

Поскольку процесс разрушения твердых тел развивается во времени и стимулируется внешней нагрузкой, то продолжительность пребывания под нагрузкой до момента разрушения – долговечность () зависит от уровня действующего напряжения. В рассматриваемых диапазонах T и  имеет место зависимость:

 = 0·exp - ((U0 - ·)/ k ·T),

называемая формулой Журкова, в которой 0 - период тепловых колебаний атомов. Уровень разрушающего напряжения, соответствующий данной долговечности при данной температуре, называют пределом длительной прочности  = ().

Лабораторная работа включает в себя два варианта.

Вариант 1

Исследуется ползучесть полимеров при постоянной нагрузке (рис.3).

Рис. 3. Лабораторная установка

Материалом для образцов служит полиамидная смола (капрон). Испытания проводятся для трех идентичных образцов (1), закрепленных в захватах (2), при различных нагрузках Р (4). Величины Р и время испытаний  определяются преподавателем. Абсолютное удлинение L образца регистрируется в таблице или с помощью самописца (3). На основании полученных данных необходимо построить кривые зависимости деформации ползучести  от .

Полученные результаты следует объяснить на основе физических представлений о природе ползучести полимеров.

Оборудование и материалы

1. Образцы из капронового волокна.

2. Установка для испытаний на ползучесть при постоянной нагрузке.

3. Самописец.

4. Штангенциркуль.

Порядок выполнения работы

1. Определить площадь поперечного сечения образца S0, мм2.

2. Закрепить испытуемый образец в захватах установки.

3. Нагрузить образец наименьшей из предлагаемых Р, одновременно включив запись деформации.

4. Повторить испытания для остальных образцов при других Р.

6. Вычислить величины нормальных напряжений, возникающих в образцах, по формуле: = Р/S0, МПа.

7. Вычислить относительное удлинение образцов по формуле  = L/L0, где L0 = 50 мм - начальная длина образца. Данные внести в таблицу.

| , с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1, МПа | 2, МПа | 3, МПа |

8. Построить сводный график зависимости = f() при различных 

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Схема испытаний (рис.3).

3. Расчетные формулы.

4. Таблица с данными.

5. Сводный график зависимости  = f () при разных .

6. Краткий анализ полученных результатов.

Вариант 2

Рис. 4. Лабораторная установка

Исследуется долговечность предложенного поликристаллического материала при постоянном напряжении  по схеме, изображенной на рис.4. Испытания на долговечность проводятся для одинаковых образцов (1) при различных указанных преподавателем напряжениях . Верхний захват (2) присоединен к блоку постоянного радиуса r (4), сопряженного с кулачком (3) переменного радиуса R0, к которому приложена постоянная нагрузка Р0 (6). Регистрируется кривая ползучести = f() и время до разрушения . На основании полученных данных предполагается построить графическую зависимость долговечности  (времени до разрушения) от величины .

Полученные результаты следует объяснить на основе физических представлений о долговечности материалов.

Оборудование и материалы

1. Образцы поликристаллического материала.

2. Установка для испытаний на долговечность при постоянном напряжении  (рис. 4).

3. Штангенциркуль.

Порядок выполнения работы

1. Определить площадь поперечного сечения образцов S0 мм2. Вычислить нагрузки Р0, вызывающие указанные  (рис.4), используя формулу

 = (Р0/S0)·(R0/r).

2. Закрепить испытуемый образец в захватах установки.

3. Приложить к образцу наименьшее из указанных Р0, одновременно начав отсчет времени.

4. Зафиксировать момент разрушения образца. Данные внести в таблицу.

| , с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1, МПа | 2, МПа | 3, МПа |

5. Повторить испытания для других образцов при различных Р0.

6. Построить график зависимости lg  = f ().

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Схема испытаний (рис.4).

3. Расчетные формулы.

4. Таблица с данными

5. График зависимости lg  = f ()

6. Краткий анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности ползучести кристаллических материалов и полимеров?

2. Какие структуры влияют на скорость ползучести и каким образом это происходит?

3. От каких факторов зависит значение предела ползучести материала?

4. Каким образом на основе кривых ползучести материала можно построить зависимость его долговечности от напряжения?

5. В чем заключается разница физических условий испытаний на ползучесть при постоянном напряжении и постоянной нагрузке?

Литература

1. Сидорин И.И. Основы материаловедения. - М.: Машиностроение, 1976, гл.XX, § 2; гл.ХХVII, § 2 (2, 3).

2. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1986, - гл. 14.