Цель работы:

1) исследовать концентрационную зависимость модуля нормальной упругости в сплавах;

2) исследовать влияние изменения фазово - структурного состояния металлических материалов на величину модуля нормальной упругости.

Содержание работы

К числу наиболее важных физико-механических свойств относится жесткость, как способность материала сопротивляться упругому деформированию. Характеристикой жестокости при растяжении-сжатии является модуль нормальной упругости или модуль Юнга Е. Знание Е необходимо для решения многих инженерных задач, в первую очередь, при расчетах на прочность и жесткость конструкций и упругих элементов.

Модуль упругости Е является коэффициентом пропорциональности в законе Гука:  = Е·, здесь  – нормальное напряжение, - относительное удлинение.

 =F/S0, где F – сила, действующая перпендикулярно площади S0 сечения образца, = L/L0, где L – абсолютная упругая деформация (растяжения-сжатия) образца длиной L0.

Рис. 1. Иллюстрация к закону Гука

Известно, что величина модуля Е определяется силами связи между частицами в кристаллической решетке твердого тела. Это позволяет выразить модуль E через константы взаимодействия частиц.

Рис. 2. Цепочки атомов		                            		Рис. 3. Иллюстрация к общему закону 		 взаимодействия

Рассмотрим цепочки атомов (рис. 2), связанных между собой силами, которые при отклонениях атомов от положения равновесия описываются общим законом взаимодействия (рис. 3). В данном приближении не принимается во внимание взаимодействие между атомными цепочками в кристалле и считается, что расстояние между цепочками сохраняется неизменным.

Пусть к каждой цепочке, состоящей из N атомов одного сорта (N >> 1) приложена сила F. Под действием F межатомные расстояния увеличиваются на некоторую величину х, линейно изменяющуюся вблизи положений атомов, соответствующих равновесному расстоянию (r0):

f = - ·х,

где f – сила межатомного взаимодействия,  - коэффициент жесткости одной межатомной связи в цепочке.

Относительная упругая деформация цепочки составляет:

 = x· (N-1) / (r0· (N-1)) = x / r0

Принимая во внимание условия равновесия сил: f = -F, получаем:

 = F / · r0

Перейдем от силы F к нормальному напряжению . Представим напряжение, как сумму сил F, действующих на отдельные цепочки, приходящиеся на единицу площади. Число таких цепочек равно k/r02 , где k – некоторый структурный коэффициент, значение которого зависит от типа кристаллической решетки. В случае ОЦК структуры k=3, для ГЦК k=8, для простой кубической решетки k=1 (в направлении ребер куба).

 = F·k / r02

В результате получаем выражение для закона Гука:

 = (·k / r0) ·,

где (·k / r0) = Е - модуль нормальной упругости.

Формула получена для случая, когда кристаллическое тело состоит из атомов одного вида. Если же тело состоит из атомов различного вида, например, А и В:

Е = К/((nAA/AA+ nAB/AB+ nBB/ BB)·R0),

где К - среднее значение структурного коэффициента, nAA, nAB , nBB, - число пар атомов, AA, AB, BB – эффективные значения констант межатомного взаимодействия в кристаллах, R0 – среднее межатомное расстояние.

Последняя формула дает возможность оценивать модуль Е в зависимости от вида атомов, состава и строения сплава.

Например, если компоненты (атомы сплава) образуют неупорядоченный твердый раствор, то в цепочке они располагаются случайным образом, так что количество пар атомов nАА, nBB, nАB определяется вероятностью их встречи в цепочке:

nАА =1/2·NA·Z·NA/ N=N·CA2

где Z - число соседей атомов в цепочке, CA= NA/ N – концентрация атомов А, CA2 - вероятность встречи атомов А.

Аналогично можно показать:

nBB=N· CB2 ,

nАB=2N· САCB

Путем подстановки получаем для неупорядоченного твердого раствора:

Е = К / ((СA2/AA+ 2СA· СB / AB+ СB2/ BB) · R0),

Можно также вывести концентрационную зависимость модуля Е в упорядоченных твердых растворах, механических смесях и сплавах, содержащих упорядоченную фазу (например, химическое соединение).

Константы AA, BB определяются значениями модулей упругости компонентов сплавов и параметрами их кристаллических решеток. Значение AB в случае твердых растворов можно оценить, сопоставляя теоретические и экспериментальные зависимости модуля Е от состава сплава.

Е зависит от направления в кристаллической решетке, другими словами, является анизотропной характеристикой кристалла. В обычных конструкционных материалах анизотропия может не проявиться, так как они, как правило, поликристалличны и  представляют собой совокупность хаотически разориентированных зерен, что приводит к усреднению Е во всех направлениях. Существенна зависимость модуля Е от температуры, связанная с, в первую очередь,  тепловым расширением тела. На величину Е также влияет наличие в материале дефектов кристаллической решетки, однако, это влияние относительно невелико.

Для экспериментального определения модуля используют две группы методов: статические и динамические. Статические методы основаны на измерении упругой деформации =L/L0 при действии на образец нормального напряжения = F / S0, (рис.1). Модуль Е рассчитывается по формуле: Е = /.

В основу динамических методов положена зависимость собственной частоты колебаний образца или скорости распространения упругих колебаний в нем от констант упругости материала. Динамические методы определения констант упругости по сравнению со статическими обладают рядом существенных преимуществ, главное из которых – более высокая точность.

В лабораторной работе экспериментальным путем определяется модуль Е образцов различных систем сплавов (по заданию преподавателя).

Влияние структуры на изменение модуля Е исследуется на примере образцов стали, один из которых имеет структуру после отжига (смесь феррита и перлита), а второй - структуру после закалки - мартенсит.

Для определения модуля Е, используется один из динамических методов, состоящий в измерении резонансной частоты колебаний f образца, зависящей от значения модуля Е материала. Для измерения f образец подвергается вынужденным колебаниям, изменяя частоту которых находят резонанс – резкое увеличение амплитуды колебаний образца при приближении частоты вынужденных колебаний к частоте собственных колебаний образца. Измеренная таким образом частота f подставляется в формулу:

Е=1,64·m·L3·f2/d4,

где L – длина, d - диаметр, m – масса образца. В установке, представленной на рисунке, источником вынужденных колебаний является звуковой генератор 4, вырабатывающий электрические сигналы синусоидальной формы. С помощью датчика эти сигналы преобразуются в механические колебания образца 5, подвешенного на нитях 3. Колебания образца воспринимаются приемником 2 и преобразуются в электрические импульсы, поступающие на осциллограф 1. Частота колебаний определяется по шкале генератора или с помощью частотомера 7.

Рис. 4. Лабораторная установка

Оборудование

1) Осциллограф типа С1-56-Б

Регулировка положения луча - «смещение» и « <——>»;

##### Регулировка чувствительности - «вольт/см» по вертикали

Развертка луча по горизонтали- «время /см»

Режим синхронизации - «внутренняя»

#### Регулировка неподвижности изображения сигнала - «уровень» и “стабильность”

2) Генератор сигналов низкочастотный типа ГЗ-109

Регулировка частоты – “Нz” и «множитель частоты»

Регулировка напряжения - 15 mV…15 V

3) Частотомер типа Ч3-33

Род работы - « FA»

#### «Внешний пуск» – выключить

«Время измерения» - 1 сек

4) Стойка, включающая датчик и приемник колебаний

Порядок выполнения работы

1. Осторожно подвесить образец на нитях (поз. 2 рис. 3)

Номера образцов указаны на торцах, нити должны располагаться вертикально на расстоянии примерно 5 мм от торцов (при необходимости можно поворачивать головки приемника 2 и датчика 6).

2. Установить напряжение генератора около 10 В.

3. Произвести настройку осциллографа, добиваясь появления на экране синусоидального сигнала. Вращением регулятора “частота Нz” добиться появления резонанса, при котором наблюдается резкое увеличение сигнала по оси Y на экране.

4. Произвести отсчет по шкале генератора с учетом множителя и результат занести в соответствующую таблицу (частоту можно измерить более точно с помощью частотомера).

| № обр | Состав сплава |  | d | L | m | Термо-обработка | f | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | Al | мм. | мм. | кг |  | Гц. | МПа |
| 43 | 98 | 2 | 11,8 | 264,7 | 0,134 | Отжиг | 790 | 1,31105 |
| 55 | 96 | 4 | 12,4 | 245,0 | 0,132 | Отжиг | 980 | 1,29105 |
| 10 | 94 | 6 | 11,1 | 245,0 | 0,105 | Отжиг | 860 | 1,23105 |
| 81 | 92 | 8 | 11,8 | 253,8 | 0,121 | Отжиг | 900 | 1,35105 |
| 90 | 90 | 10 | 11,1 | 233,6 | 0,098 | Отжиг | 1010 | 1,37105 |

Погрешность:δE=Δmm2+3ΔLL2+2Δff2+1Δdd2=3,2⋅104=1,8%

Краткий анализ результатов:

Данный опыт показывает влияние состава вещества на его упругие свойства на примере твердого раствора титана и алюминия. При концентрации алюминия больше 7,5% образуется соединение Ti3Al, обладающий высоким модулем Юнга (см. график), вероятно, из-за большой силы межатомных связей. До 7,5% алюминий в основной своей массе образует очень непрочные связи Al - Al, ведущие к уменьшению модуля Юнга (см. график).

Санкт-Петербургский Государственный Институт Точной Механики и Технологий (Технический Университет)

Кафедра материаловеденья.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ОТ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ

Студент:  Серегин А.Н. 162 гр.

Преподаватель: Приходько О.А.

Санкт-Петербург

2002