ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ СПЛАВОВ-ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ

Цель работы - на примере системы Cu-Ni исследовать зависимость теплового расширения сплавов-твердых растворов замещения от их состава.

Содержание работы

Изменение размеров твердого тела в зависимости от температуры должно постоянно учитываться при проектировании технических устройств, так как часто определяет их работоспособность. Тепловое изменение размеров также может быть использовано в датчиках и исполнительных механизмах. Поэтому знание закономерностей этого явления необходимо для оптимального выбора материалов.

Выясним физическую природу теплового расширения, анализируя закон взаимодействия частиц (атомов, ионов, молекул).

Для двухатомной модели твердого тела (рис. 1) потенциальная энергия межатомного взаимодействия U(r) складывается из энергии, обусловленной действием сил отталкивания и притяжения атомов, и может быть представлена выражением:

U(r) = U(r)пр + U(r)отт = (-А/rm) + (B/rn),

здесь А и В константы, r – межатомное расстояние. Следует отметить, что всегда показатель степени m <n.

Рис. 1. Кривые межатомного					                              Рис. 2. U0 - минимальная 	потенциальная энергия,

взаимодействия                                     соответствующая положению равновесия атомов при Т=0

Таким образом, по мере увеличения энергии колебаний подвижного атома, вызванного повышением Т, его среднее положение (центр колебаний) будет смещаться вправо, что и соответствует тепловому расширению тела. Это смещение по мере повышения температуры отображается кривой ab, проходящей через центры колебаний (рис. 3).

Рис. 3. Смещение среднего положения атома с ростом температуры

Очевидно, что, чем больше энергия межатомной связи, равная U(r0), тем выше температура плавления материала. Установлено также, что при нагреве до температуры плавления большинство кристаллических материалов увеличивают свой объем на одинаковую величину, примерно на 7%. Отсюда следует – чем больше температура плавления материала, тем меньше тепловое расширение, приходящееся на один градус нагрева.

Количественной характеристикой теплового расширения тел является, как известно, температурный коэффициент линейного расширения:

L = L /(L0·T),

здесь L - абсолютное удлинение при повышении температуры на величину T, L0 - начальная длина образца.

Рассмотренная величина коэффициента теплового расширения является средней, интегральной для данного температурного интервала T.

Истинная (дифференциальная) величина коэффициента линейного расширения равна:

L =(dL /dT) 1/L0,

Зная из эксперимента зависимость L= L(T), нетрудно определить истинное значение коэффициента линейного расширения при данной температуре Т, а также его среднее значение в температурном интервале T.

Для рассмотрения зависимости коэффициента теплового расширения от состава в сплавах различного вида воспользуемся двухатомной моделью.

Если колебания атомов достаточно малы, то силу взаимодействия F можно принять прямо пропорциональной смещению x из положения равновесия. При этом линейной зависимости силы от смещения F = -·х соответствует параболический ход кривой потенциальной энергии U (кривая cd на рис. 2):

U(r) = -U(r) - (-U(r0)) = (1/2)· ·x2,

где  – константа взаимодействия, x = r – r0 – смещение атомов относительно равновесного положения при тепловых колебаниях. Вследствие симметричности  колебаний среднее смещение относительно положения равновесия <x> = 0.

Однако в действительности колебания асимметричны. Учет асимметрии взаимодействия произведем включением в выражение для U дополнительного члена, содержащего нечетную степень х:

U(r) = (1/2·  ·x2 – 1/3··x3),

где  – константа взаимодействия.

Найдем силу взаимодействия между атомами F:

F = -d(U(r))/dx = - ·x + ·x2,

Для средней силы взаимодействия <F> получаем:

<F> = - ·<x>+ ·<x2>

Определим среднее смещение <x> (результирующее отклонение от точки r0), при котором <F>=0:

<x> = (/)·<x2>

Отметим, что в отличие от гармонических колебаний, где <x> = 0 в данном случае <x> >0. Для приближения гармонических колебаний средняя потенциальная энергия (1/2)··<x2> равна средней кинетической энергии тепловых колебаний (1/2)·k·T (k – постоянная Больцмана). Отсюда:

<x2> = (k·T)/

В результате для средней величины смещения <х> получаем известное приближение:

<х> = ·k·T,

где  – коэффициент, учитывающий асимметричность (ангармоничность) колебаний атомов:

=/2

Выражение для истинного коэффициента линейного расширения применительно к модели из двух атомов и к атомной цепочке, состоящей из атомов одного вида, можно записать:

L= (dx/dT)·1/r0,

Учитывая выражение для <x> можно найти темп смещения атомов от положения равновесия в зависимости от температуры:

dx/dT = ·k

Тогда:

L = ·k·1/r0

Если цепочка состоит из атомов различного вида А и В, то выражения для L можно преобразовать:

L=((nАA·АA+nАВ·АВ+nВB·ВB)/N)·k·1/<r0>

где <r0> - среднее расстояние между атомами в цепочке, nAA, nAB, nBB – число соседств атомов АА, АВ, ВВ.

Формула дает возможность оценивать коэффициент теплового расширения L и позволяет прогнозировать поведение L в сплавах различного состава и строения.

Например, если атомы сплава образуют неупорядоченный твердый раствор, то в цепочке они располагаются случайным образом, так что количество пар атомов nАА, nАB, nBB, определяется вероятностью их встречи в цепочке:

nАА =1/2NAZNA/N=NCA2

Z - число соседей атомов в цепочке, CA= NA/N – концентрация атомов А, CA2 - вероятность встречи атомов А.

Аналогично можно показать:

nBB=N·CB2

nАB=2N· СА· CB

Путем подстановки получаем для неупорядоченного твердого раствора:

L = ((СA2/AA+ 2СA · СB/ AB+ СB2/ BB)·k·1/<r0>),

Можно также вывести зависимость L в упорядоченных твердых растворах, механических смесях и сплавах, содержащих упорядоченную фазу (например, химическое соединение).

Константы AA, BB определяются значениями коэффициентов расширения компонентов сплавов и параметрами их кристаллических решеток. Значение AB в случае неупорядоченных твердых растворов можно оценить, сопоставляя теоретические и экспериментальные концентрационные зависимости L

На величину L мало влияет структурное состояние материала, наличие в нем дефектов кристаллической решетки, однако L зависит от направления в кристаллической решетке. Для поликристаллов L может быть изотропным из-за хаотичности расположения зерен.

В работе экспериментально определяется концентрационная зависимость коэффициента теплового расширения сплавов – твердых растворов системы Cu-Ni.

Рис. 4. Лабораторная установка

Оборудование и материалы

1. Установка (рис. 4), в которую входят

кварцевые трубки 2,

термостат 4,

кварцевые стержни 5,

индикаторы 6,

термометр 7.

2. Набор образцов (1) системы Cu-Ni.

Порядок проведения работы

- Ознакомиться со схемой установки (рис.4).

2. Определить по термометру и занести в таблицу исходную температуру опыта t0.

3. Определить цену деления индикаторов – m. Внести в таблицу.

4. Зарегистрировать начальные отсчеты n0 по положению больших стрелок всех индикаторов 6, данные занести в таблицу в строку, соответствующую начальной  t0.

5. Включить термостат. Тепловое расширение образцов фиксировать через каждые 20° до 120°С. При этом L=m· n, где n-число делений индикаторов, m – цена деления индикаторов.

6. Рассчитать L= n - n0 . Результаты занести в таблицу

7. На основании полученных результатов рассчитать L по формуле для интервала температур T= tmax - t0, где tmax - максимальная температура опыта. Для всех исследуемых образцов L0=120мм.

7. Построить графические зависимости L от T для всех образцов и L от состава сплава (%Cu).

| Ni % |  | 100 |  | 75,7 |  | 49,8 |  | 25,3 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu % |  | 0 |  | 24,3 |  | 50,2 |  | 74,2 |  | 100 |  |
| m, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t, C | Т, К | n | L, мм. | n | L, мм. | n | L, мм. | n | L, мм. | n | L, мм. |
| L, K-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Схема установки.

3. Формула расчета.

4. Таблица с результатами.

5. Расчет погрешности определения для Ni.

6. Графики зависимости L от T для всех образцов и L от состава сплава (%Cu).

7. Краткий анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. Какова физическая природа теплового расширения кристаллических тел.

2. Как количественно оценивается тепловое расширение материалов?

3. Как зависит L от температуры плавления металлов?

4. Чем объяснить увеличение теплового расширения кристаллических тел с ростом температуры при нагреве?

Литература

1. Сидорин И.И. Основы материаловедения. - М.: Машиностроение, 1976, гл. ХХIV, § I.

2. Лифшиц Б.Г. и др. Физические свойства металлов и сплавов. - М.: Металлургия, I980, гл.IV.

3.Френкель Я.И. Введение в теорию металлов. - М.:ГИФМЛ, 1958, гл. ХI.

4. Арзамасов Б.Н. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1986, гл. 16.